ICS 61.060

Y78

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 3664—××××

代替 HG/T 3664-2000

胶面胶靴（鞋）耐渗水试验方法

Test method of the resistance of all rubber boots (shoes) to water penetration

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2013.08.08）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替HG/T 3664—2000《胶面胶靴（鞋）耐渗水试验方法》，与HG/T 3664—2000相比，主要技术变化如下：

- 修改了胶面胶靴（鞋）充气压力达到标准值后所需恒定的时间（见5.1.3，2000年版的4.2.3）；

- 增加了“设备”（见3）；

- 修改了浸泡法中的水面距鞋底的距离（见5.2，2000年版的4.3）。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化委员会胶鞋分技术委员会（SAC/TC35/SC9）归口。

本标准起草单位：昆山安泰检验技术服务有限公司、福建省莆田市欣达鞋业有限公司、台州宝利特鞋业有限公司、上海回力鞋业有限公司、莆田出入境检验检疫局综合技术服务中心。

本标准主要起草人：陈芹、汪沉浮、唐振华、陈卫军、唐朝阳、李益娇、孙洪生、张志雷。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- HG/T 3664-2000。

胶面胶靴（鞋）耐渗水试验方法

- 范围

本标准规定了胶面胶靴（鞋）耐渗水试验的充气法和浸泡法二种方法。

本标准适用于各种用途的胶面胶靴（鞋）的耐渗水试验。

- 原理

  - 充气法

在被密封的胶面胶靴靴腔内充入一定压力的压缩空气后浸入水槽中，经过一定时间后观察靴表面是否有气泡冒出，无气泡冒出则通过耐渗水试验。

  - 浸泡法

将试验用胶面胶鞋浸入水中，经过一定时间浸泡后取出并检查是否有水渗入鞋内，没有水渗入鞋内则通过耐渗水试验。

- 设备

充气法耐渗水试验机：由水槽和压缩空气供应装置组成，水槽容积适当大小，确保胶鞋能宽松放入，水槽不漏水，压缩空气供应装置能提供大于10 kPa的压力，浸泡法耐渗水试验机：由水槽组成，水槽容积适当大小，确保胶鞋能宽松放入，水槽不漏水。

- 试样

  - 试样从同批成品靴（鞋）中抽取。

  - 试样每组不少于三双。

- 试验方法及步骤

- 对可以用充气法进行试验的胶面胶靴按5.1步骤试验，对不能用充气法进行试验的胶面胶鞋按5.2步骤试验。

  - 胶面胶靴充气法试验步骤

    - 将试样靴口用夹具密封。

    - 向被密封的靴腔内充入压缩空气。

    - 当靴腔内空气压力达到（10±1）kPa后将试样靴浸入水槽中，使水面距靴口75 mm以内，并使压力稳定 （30±2）s。观察靴表面是否有气泡冒出。

  - 胶面胶鞋浸泡法试验步骤

将试样浸入水中，使水面距鞋底 （30±5） mm，经过 （16±0.5）h取出并检查是否有水渗入鞋内。

- 试验结果及其表述

  - 按充气法测试时观察靴表面有无气泡冒出。

  - 按浸泡法测试时观察有无水渗入鞋内。

  - 每组试样的试验结果按只表示。

- 试验报告

试验报告包括如下内容：

- 试验目的和要求；

- 采用本标准名称及代号；

- 试样规格和数量；

- 试验方法（充气法、浸泡法）；

- 试验结果；

- 试验日期；

- 试验人员及其他。

_________________________________