ICS 61.060

Y78

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

胶鞋 鞋底试验方法 压缩变形

Rubber shoes-Test methods for outsoles-Compression set

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2013-08-30）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会（SAS/TC35/SC9）归口。

本标准起草单位：莆田市标龙设备设计中心、莆田市产品质量检验所、 匹克（中国）有限公司、             贵人鸟股份有限公司、鸿星尔克集团、福建南安剑桥鞋服有限公司、厦门中迅德检测技术有限公司 、      福建省鞋类产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：卓俊杰 、陈建锋、戴建辉、谢巍、吴荣照、陈绍坚、蔡志杰、许春树、傅星星、曹荣、吴国平、薛智华。

胶鞋 鞋底试验方法 压缩变形

- 范围

本标准规定了胶鞋、鞋底试验方法 压缩变形的试验方法。

本标准适用于胶鞋、鞋底试验方法 压缩变形的测定，本标准也适用于其他鞋用微孔材料压缩变形的测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T2941-2006  橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

压缩变形 compression set

试样在完全去除引起压缩变形的外力后试验的变形量。

- 原理

胶鞋鞋底受外力压缩后，材料沿受力方向会发生形变，当外力去除后，材料仍然不能恢复原来的几何尺寸，即出现压缩变形，本方法利用这一原理，将胶鞋鞋底制成标准试样后，在恒压、恒温和规定时间条件下，进行恒温恒定压力压缩和将试样固定在坚硬平台上，通过下落物块迅速对试样不断冲击，进行疲劳压缩。测定其压缩变形的性能。

- 试验装置和仪器

  - 恒温恒定压力压缩变形装置

    - 压力范围（0-200）kg±1.5kg。

    - 动力：电动、气压动、液压动均可。

    - 上压板、下压板、活动螺母，有足够的行程。

    - 试样压板直径95mm±1.5mm，表面应平整。

    - 恒温箱有足够的体积装载恒定压缩装置。

    - 箱内温度可以在一定范围内自由控制，精度±2℃。

    - 计时装置，范围0~99h，精度±0.1h。

  - 疲劳压缩变形装置

    - 固定平台，采用表面没有弹性的坚硬平台，中间并有直径≥76mm铁钻，平台总重量≥170kg，并配置试样固定装置。

    - 冲击头直径45mm±0.1mm,表面平整的圆柱体，边缘是圆半径为1.0mm。

    - 物块的质量为8.5kg±0.5kg,下落高度70mm±2.5mm,冲击能量为7J±0.5J。

    - 冲击循环速率为30次/min±2次。

    - 计数量0-9999次。

  - 厚度计

厚度计、分度为0.01mm

  - 游标卡尺

游标卡尺分度为0.02mm

  - 裁刀

恒定荷重压缩变形裁刀直径29mm±0.1mm

- 试样

  - 恒温恒定压力压缩变形试样

    - 试样在鞋底前掌或后跟裁取见图1、图2。

- 鞋底前掌裁取图

- 鞋底后跟裁取图

    - 试样尺寸直径29mm±0.1mm。每组三个试样高度基本一致。

  - 疲劳压缩变形试样

    - 试样在鞋底前掌及后跟处各选一处见图3。

- 鞋底取样

    - 试样表面应平整。

- 试验条件

  - 恒温恒定压力压缩变形

    - 恒定压力135kg、150kg

    - 温度35℃、40℃、60℃

    - 试验时间6h、12h、24h

  - 疲劳压缩变形

    - 冲击能量7J

    - 试验次数500次、1000次、2000次

- 环境调节

试验前将试样放置在GB/T2941规定的条件下进行环境调节，时间至少6h。

- 试验程序

  - 恒温恒定压力压缩变形

    - 用厚度计测量经环境调节的试样中心位置的高度，精确到0.02mm。

    - 将三个试样品字形地放在两块试样压板中间。

    - 将恒温箱内温度调至所需温度。

    - 设置试验时间。

    - 开启试验开关，设定所需压力。

    - 试验结束后，消除压力、将试样仍放置GB/T2941规定的条件中调节规定的时间。

    - 取出试样，测量每个试样最终高度，精确到0.02mm。

  - 疲劳压缩变形

    - 用厚度计测量经环境调节试样中心位置的高度,精确到0.02mm。

    - 将试样固定在固定平台装置上，中心正对着冲击头中心，冲击时不产生过多的移动。

    - 调节仪器落下高为70mm±2.5mm，冲击能量为7J。

    - 设定试验次数

    - 试验结束后，将试样放在GB/T2941规定条件下0.5h。

    - 测量每个试样最终高度。

- 试验结果

压缩永久变形按式（1）计算：

k=Ho−HHo×100	(1)

式中：

Ho……试样试验前的高度：mm

H……试样试验结束经停放后试样恢复高度：mm

取试样的算术平均值为试验结果，精确到小数点后第三位。

- 试验报告

试验报告应包括以下内容：

- 采用本标准的名称或代号；

- 试验样品的名称、货号、规格和生产厂家；

- 试验条件和试验方法；（恒定荷重压缩变形，疲劳压缩变形）

- 试验结果；

- 试验日期；

- 试验者及其他。

_________________________________