ICS 61.060

Y78

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

胶鞋内底、衬里及鞋垫抗汗性试验方法

Rubber shoes-Test methods for outsoles,insole,lining and insocks-perspiration resistance

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会（SAS/TC35/SC9归口）。

本标准起草单位：厦门中迅德检测技术有限公司，莆田市标龙设备设计中心、新百丽鞋业深圳有限公司、鸿星尔克集团、莆田市永生鞋业有限公司、莆田市海西鞋业研发设计中心

本标准主要起草人：

胶鞋内底、衬里及鞋垫抗汗性试验方法

- 范围

本标准规定了胶鞋内底、衬里及鞋垫抗汗性的试验方法。

本标准适用于各种胶鞋用内底、衬里及鞋垫，其他鞋类可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3922   纺织品  耐汗渍色牢度试验方法（GB/T 3922－1995，ISO 195－E04：1994）

GB/T 6682   分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170   数值修约规定与极限数值的表示和判定

GB/T 22049  鞋类  鞋类和鞋类部件环境调节及试验用标准环境（GB/T 22049－2008，ISO 18454：2001，IDT）

GB/T 22050  鞋类  样品和试样的取样位置、准备及环境调节时间（GB/T 22050－2008，ISO 17709：2004，IDT））

- 原理

汗液对鞋用材料中的有毒有害物质具有的溶解性，加大了人体吸收鞋用材料中的有毒有害物质的风险；通过将试样放入人工配制的汗液中浸泡，测试试样质量的损失率以评估鞋用材料的抗汗性。由于不同人体的汗液酸碱性不同，本试验同时配制酸性人工汗液和碱性人工汗液进行试验。

- 术语与定义

汗溶性物质

在规定条件下材料中溶解于人体汗液的所有物质之和。

- 仪器设备和材料

除非另有说明，仅使用优级纯的试剂和符合国标规定的二级水。

  - 人工汗液。

根据 GB/T 3922规定进行配制人工汗液，人工汗液现配现用。

  - 恒温水浴振荡器：（37±2）℃，振荡频率为(60±5)r/min。

  - 具塞三角烧瓶：150 mL。

  - 玻璃砂芯坩埚：容量为30 mL～40 mL，微孔直径为90μm～150μm的烧结式圆形过滤坩埚。

  - 真空抽滤装置。

  - 干燥器：装有变色硅胶。

  - 分析天平，精确至0.1 mg。

  - 烘箱，温度可设定在（105±3）℃。

- 环境调节

本试验是测定试样试验前后的干重差，试样不需要调湿，且在常温条件下温度对试验结果无影响，本试验不需进行环境调节，普通室内环境条件满足本试验要求。

- 取样和样品预处理

- 7.1 取样

取样品剪碎至5mm×5mm以下，混合均匀备用。

- 7.2样品预处理

将样品与玻璃砂芯坩埚（5.4）放置于（105±3）℃烘箱干燥4h。

注：试样与玻璃砂芯坩埚烘干至恒重并记录玻璃砂芯坩埚（5.4）质量（m1）。

- 试验步骤

  - 汗溶性物质提取

称取2g（m0）试样，酸性汗液和碱性汗液各至少两份，精确至0.0001g。置于具塞三角瓶（5.3）中，加入50mL汗液（5.1），将试样充分浸湿，放入恒温水浴锅（5.2）在（37±2）℃下以(60±5)r/min速度振荡2h后取出。静置冷却至室温。

  - 真空抽滤

将萃取液和残留物倒至玻璃砂芯坩埚（5.4），真空抽吸排液，用少量纯水清洗具塞三角瓶两次并将清洗液倒至玻璃砂芯坩埚（5.4）。真空抽吸排液后，用纯水洗涤残留物5次，真空抽吸排液。

  - 烘干称量

将玻璃砂芯坩埚和残留物置于（105±3）℃烘箱干燥4h后，放入干燥器中冷却至室温。并将干燥器放在天平旁边。冷却后，从干燥器中取出玻璃砂芯坩埚（5.4），并在2min内称出质量(m2)，精确至0.0001g。

注：在干燥、冷却和称重操作中，不能用手直接接触摸试样、玻璃砂芯坩埚或残留物。

- 试验结果

  - 汗溶性物质的含量按式（1）进行计算：

P=m0+m1−m2m0×100%---------------(1)

式中：

P ---汗溶性物质的质量分数，%；

m0---试样的干燥质量，单位为g；

m1---玻璃砂芯坩埚的质量，单位为g；

m2---玻璃砂芯坩埚加上残留物的质量，单位为g；

试验结果以两个试样的算术平均值表示。试验结果按GB/T 8170规定修约至小数点后一位。

- 测试低限

本方法的测定低限为0.5%。

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

1）采用本标准名称的代码；

2）试验样品的名称、货号、规格和生产厂家；

3）样品的描述；

4）试验结果，酸性汗液和碱性汗液的试验结果，精确至0.1%；

5）试验人员及日期