ICS 61.060

Y78

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

鞋用网眼布

Mesh for Shoes

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2013-9-2）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会归口。

本标准起草单位：莆田市海西鞋业研发设计中心、莆田市华峰工贸有限公司、野力体育（中国）有限公司、贵人鸟股份有限公司、厦门中迅德检测技术有限公司。

本标准主要起草人：

本标准首次发布。

鞋用网眼布

- 范围

本标准规定了鞋用网眼布的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于各种鞋类帮面及衬里用网眼布。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2941-2006橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3903.16—2008 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 耐磨性能

GB/T 3093.38—2008 鞋类 帮面试验方法 可绷帮性

GB/T 3903.41—2008 鞋类 帮面、衬里试验方法 耐折性能

GB/T 3903.43—2008 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 缝合强度

HG/T 3689—2001 鞋类 耐黄变试验方法

GB/T 3920-2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

QB/T 2883—2007 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 撕裂力

- 要求

  - 产品分类

    - 按产品用途分为帮面用网眼布和衬里用网眼布。

  - 技术要求

    - 外观质量

外观质量应符合表1规定。

- 鞋用网眼布外观质量

| 项目 | 帮面用网眼布 | 衬里用网眼布 |
| --- | --- | --- |
| 破损 | 不应有 | 不应有 |
| 网眼规格 | 均匀一致 | 均匀一致 |
| 色差 | ≥4级 | 轻微，不影响美观 |
| 平整度 | 平整无褶皱，厚度均匀 | 平整无褶皱，厚度均匀 |
| 表面整洁度 | 无明显抽纱或断纱、起毛（球）、污染和杂质 | 无明显抽纱或断纱、起毛（球）、污染和杂质 |
| 注：1、色差根据GB/T 3920-2008纺织品 色牢度试验的方法进行计算； 2、以上针对同一件（卷）布，未列入的外观质量问题由供需双方协商解决。 |  |  |

    - 物理性能

物理性能技术要求应符合表2规定。

- 鞋用网眼布物理性能

| 项目 | 单位 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 帮面用网眼布 | 衬里用网眼布 |
| 拉力（经/纬） | N/2.5mm | ≥200/250 | ≥150/200 |
| 伸长率（经/纬） | % | ≥50-80/90-130 | ≥70-120/100-150 |
| 撕裂力（经/纬） | N | ≥50/65 | ≥50/65 |
| 耐磨性能（干法） | 次 | ≥5万次（无破损） | ≥4万次（无破损） |
| 可绷帮性 | N | ≥300 | ≥280 |
| 耐折性能 | 次 | ≥4万次（无起毛、断纱和破损） | ≥3万次（无起毛、断纱和破损） |
| 缝合强度 | N/mm | ≥5 | ≥4 |
| 耐黄变a | 级/6小时 | ≥4 | ≥4 |
| 摩擦色牢度b | 级 | 干摩擦≥4.0，湿摩擦≥3.5 | 干摩擦≥4.0，湿摩擦≥3.5 |
| 注：a: 只对白色或浅色材料进行试验； b: 只对深色材料进行试验。 |  |  |  |

- 试验方法

  - 试验条件按GB/T 2941-2006规定执行。

  - 拉力、伸长率和撕裂力性能测定按QB/T 2883—2007规定执行。

  - 耐磨性能性能测定按GB/T 3903.16—2008（干法）规定执行。

  - 可绷帮性性能测定按GB/T 3903.38—2008规定执行。

  - 耐折性能测定按GB/T 3903.41—2008规定执行。

  - 缝合强度性能测定按GB/T 3903.43—2008规定执行。

  - 耐黄变性能测定按HG/T 3689—2001规定执行。

  - 摩擦色牢度性能测定按GB/T 3920-2008规定执行。

  - 外观质量检验：色差根据GB/T 3920-2008规定方法进行计算，其他项目在自然光线下，选择清晰视距，以感官进行检验。

- 检测规则

  - 取样

根据物理性能试验项目的需要，从距网布边缘5cm处向里裁取一定面积的长方形或正文形的材料，平整排放待用。

  - 组批

以同一配方、同一生产工艺、同一规格、同一颜色、同一花纹，稳定连续生产的产品为一批，每批数量不超过15000m（以每天每台机组的产量为准）。

  - 出厂检验

产品出厂前应经过检验，经检验合格并附有合格证（或检验标识）方可出厂。

    - 检验项目

      - 外观质量检验，按4.1条规定逐批进行检验。

      - 物理性能检验，从外观检验合格的产品中抽取检验所需的最低试样的数量（一般不少于3件），按4.2条规定进行检验。

  - 合格判定

外观质量检验应符合4.1条的规定。物理性能检验，应符合4.2条的规定，若有一项（及以上）不符合则判定该件不合格，若有两件（及以上）不合格，则加倍抽样，对不合格项目进行复检，复检结果有两件（及以上）不合格，则判定该批产品不合格。

  - 型式检验

- 有下列情况之一时，应进行型式检验：

    - 产品结构、工艺、材料有重大改变时；

    - 停产三个月后恢复生产时；

    - 国家质量监督机构提出进行型式检验时；

    - 正常生产时，每半年至少进行一次。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

每件产品应有以下标志：

    - 制造厂名称及地址；

    - 产品名称及商标；

    - 产品规格；

    - 生产日期及批号；

    - 执行标准编号；

    - 检验合格标识。

  - 包装

用卷芯卷成整齐圆卷，用塑料薄膜进行包装。

  - 运输

运输时严禁与酸、碱、溶剂及其他腐蚀性化学物品堆放一起，避免重压、日晒雨淋，保持包装完整。

  - 贮存

    - 存放于通风、阴凉、干燥之处，不得靠近热源，不能与自燃性、腐蚀性化学物品近距离贮存。

    - 自生产之日起一年内，产品质量应符合本标准要求。