ICS 61.060

Y78

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

越野胶鞋

Cross-county rubber Shoes

（ 稿完成日期：2013年8月1日） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会(SAC/TC 35/SC9)归口。

本标准起草单位：际华三五三七制鞋有限责任公司、上海市质量监督检验技术研究院

本标准主要起草人：

越野胶鞋

- 范围

本标准规定了越野胶鞋的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以天然和合成的各种纺织物、人造革、天然皮革为主要帮面材料，以橡胶或其他弹性体材料为主要鞋底材料，用热硫化工艺生产的供山地、野外活动和作业穿用的越野胶鞋。本标准不适用于专业登山、攀岩、探险等运动用鞋。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528-2009  硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定（ISO 37:2005，IDT）

GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶  压入硬度试验方法  第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬

度）（ISO 7619-1：2004，IDT）

GB/T 532-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定(ISO 36:2005，IDT)

GB/T 533-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶  密度的测定(ISO2781:2007，IDT)

GB/T 1689-1998  硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗机）

GB/T 2941-2006  橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ISO 23529：2004， TDT）

GB/T 3293.1  鞋号(idt ISO 9407:1991)

GB/T 3293  中国鞋楦系列

- GB 25038  胶鞋健康安全技术规范

HG/T 2017-2011 普通运动鞋

HG/T 2198-2011  硫化橡胶物理试验方法的一般要求

HG/T 2403 胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存

HG／T 2871-2008 胶鞋整鞋屈挠试验方法

HG/T 3780-2005  鞋类静态防滑性能试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准:

- 1 底板厚度  base　thickness

外底扣除花纹后最薄的基本厚度。

- 3．2特殊外底 special outsole

与地面接触的部分垂直剖面非直线状，且无底板厚度的外底.如图1

- 特殊外底

- 3．3 污染 pollution

帮面材料与橡胶或橡胶与橡胶接触后，在橡胶或鞋帮表面上出现的颜色迁移。

- 要求

  - 鞋号、型号

产品的鞋号按GB/T 3293.1规定执行。

产品的鞋楦尺寸及型号按GB/T 3293规定执行。

- 4.2 健康安全性能

健康安全性能应符合GB 25038规定。

- 4.3 物理性能

物理性能应符合表1的规定。

- 表1  物理性能要求

| 检验部位 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 外 底 | 拉伸强度， MPa ≥ | 12.0 |
|  | 扯断伸长率， ％ ≥ | 430 |
|  | 磨耗体积， cm3 ≤ | 1.0 |
|  | 硬度， Shore A | 55-70 |
|  | 密度， Mg/m3 ≤ | 1.18 |
|  | 防滑性能（静态摩擦系数） ≥ | 0.70 |
| 围条与鞋帮 | 粘附强度， N/mm ≥ | 2.2 |
| 整鞋 | 整鞋耐折性能 | 5万次，围条无裂痕、开胶:深度≤3 mm，长度≤10 mm;外底无裂纹，帮面无裂面 |
| 注: 1、围条试样宽度不符合试验条件时粘附强度不作考核 2、特殊外底无法取样时，采用同配方、同工艺条件下制备试样来代替 3、鞋号小于230 mm的鞋不测耐折性能 |  |  |

- 4.4 外底厚度

外底厚度应符合表2的规定。

- 表2　外底厚度要求

| 鞋号 S， 鞋号分档 | S ≥ 240 |  | 200 ≤S ＜240 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外底性质 | 压延底 | 模压底 | 压延底 | 模压底 |
| 前掌着力部位最厚处厚度， mm ≥ | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 |
| 底板厚度， mm ≥ | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 |
| 后掌着力部位最厚处厚度 mm ≥ | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 4.8 |
| 注：1、鞋号S≤200时，上述指标不做考核。 2、前、后掌着力部位最厚处厚度包含凸起处厚度。 |  |  |  |  |

- 4.5 外观质量

成品鞋外观质量应符合表3要求。

表3  外观质量要求

| 部位 | 项 目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 鞋 帮 | 鞋面布乱纱、跳纱 | 乱纱面积80mm2以下或跳纱长度10mm以下，限二处（鞋前部限一处） |
|  | 缝线跳针、断线 | 跳针、断线经修复后不明显影响美观 |
|  | 破 损 | 不应有，特殊款式设计除外 |
|  | 里布帮脚浆超高 | 高出内底不超过8mm |
|  | 褶 子 | 不明显影响美观 |
|  | 污迹 | 鞋面累计面积不超过400mm2，浅色制品不明显影响美观 |
|  | 鞋眼松动 | 不准有 |
|  | 鞋帮不正 | 歪斜不超过5mm |
| 内 底 布 | 透 浆 | 累计面积不超过500mm2，帮脚针眼透浆不包括在此限 |
|  | 脱 空 | 累计面积不超过500mm2，内底边缘脱空宽度不超过8mm |
|  | 绉 褶 | 不影响美观 |
|  | 破 损 | 不准有 |
| 内 底 | 高低不平及气泡 | 面积不超过400mm2，高或低不超过2mm，限三处 |
| 围 条 、 外 包 头 、 大 梗 子 | 砂粒、杂质、气泡 | 弯曲处不准有，其他部位直径不超过2mm，高或深不超过0.5mm，限二处 |
|  | 压合不牢 | 长度不超过10mm，深度不超过2mm，限一处，弯曲处不准有，鞋帮接缝处长度不超过4mm |
|  | 脱 空 | 面积不超过20mm2，限二处 |
|  | 卷 边 | 包头及围条弯曲处不准有，其他部位卷边长度不超过10mm，限一处 |
|  | 打 褶 | 长度不超过5mm，限一处 |
|  | 粘着痕迹 | 花纹基本清晰，不明显影响美观 |
|  | 露 浆 | 不超过6mm，基本整齐 |
|  | 围条露底 | 允许露外底坡势1/2，模压底鞋露外底不超过3mm。基本整齐 |
| 外 底 | 砂粒、杂质、气泡 | 直径不超过2mm，高或深不超过1mm，限二处，前掌弯曲处不准有 |
|  | 弹 开 | 前掌弯曲处不准有，其他部位长度不超过10mm，深不超过2mm |
|  | 花纹缺胶 | 模压外底一处面积不超过20 mm2，累计面积不超过60 mm2 |
|  | 脱 空 | 累计面积不超过500mm2，尚平坦 |
|  | 花纹清晰 | 轻微影响美观 |
| 一双 鞋相 对应 部位 | 色差 | 1m视距差别较明显，不严重影响美观 |
|  | 包头大小 | 相差不超过8mm |
|  | 大梗子长短 | 相差不超过10mm |
|  | 后跟长短 | 相差不超过10mm |
|  | 后帮高低 | 低帮鞋相差不大于5mm，高帮鞋相差不大于7mm |
| 整 鞋 | 污渍、污染 | 污渍累计面积500mm2以内，浅色制品200mm2以内，均不明显影响美观。污染轻微。 |
|  | 装饰、标志 | 基本清晰、一致 |
|  | 胶部件喷霜 | 模压外底喷霜轻微，其他部件不准有 |
| 注：上表未列入的质量缺陷，按上表类似项目处理；凡严重影响美观或穿着的，均列为不合格品。 |  |  |

- 试验方法

- 5.1试验条件

试验条件按照GB/T 2941-2006、HG/T 2198-2011规定执行。试样试验前放置时间不应少于6h，成品取片应顺外底方向裁取。

- 5.2拉伸强度、扯断伸长率试验

拉伸强度、扯断伸长率试验按照GB/T 528-2009规定执行。试样形状规定为Ⅰ型哑铃状裁刀。当试样厚度未达到测试方法标准时，按试样实际厚度试验。

- 5.3磨耗试验

磨耗试验按照GB/T 1689-1998规定执行。应保证磨面为外底着地面，试片长度不够时，应顺外底方向搭接。当试样厚度未达测试方法标准时，按试样实际厚度试验。

- 5.4硬度试验

硬度试验按照GB/T 531.1-2008规定执行。

- 5.5密度试验

密度试验按照533-2008规定执行。

- 5.6 防滑性能试验

外底防滑性能试验按照HG/T 3780-2005中8.2.1规定执行。

- 5.7 粘附强度试验

粘附强度试验按照GB/T532-2008规定执行。试样的切取在鞋的两腮各取一个试片，有效宽度为(10.0±0.2)mm，有效长度为≥80mm。

- 5.8 耐折性能

整鞋耐折性能按照HG／T 2871-2008规定执行。

- 5.9外底厚度试验

外底厚度试验按照HG/T 2017-2011附录A执行。

- 5.10外观质量检验

外观质量检验按HG/T 2403中3.1.3规定执行。

- 检验规则

- 6.1出厂检验

- 6.1.1 组批

以同品种、生产条件相同、1d～6d产量为一检查批，最大批量不超过20000双。

- 6.1.2检验项目

出厂检验项目为外观质量、拉伸性能、耐磨性能、硬度、密度、粘合强度、外底厚度。

- 6.1.3 检验数量

外观质量应逐双检验，在每检查批中随机抽取检验所需的最低数量样品做物理性能中的拉伸性能、耐磨性能、硬度、密度、粘合强度试验和外底厚度检验。

- 6.1.4 判定

物理性能中的拉伸性能、耐磨性能、硬度、密度、粘合强度、外底厚度全部符合本标准的要求，判断该批产品为合格品。

第一次检验若物理性能中的拉伸性能、耐磨性能、硬度、密度、粘合强度、外底厚度有一项或一项以上项目不符合本标准的要求时，应在该批产品中加倍抽样，对其不符合要求的项目进行复检。复检项目全部符合本标准的要求，则判该批产品为合格。若复检仍有以上项目不符合本标准的要求，则判该批产品为不合格。

- 6.2 型式检验

6.2.1  出现下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正式生产后，如结构、材料、工艺等有较大改变，可能影响产品性能时；

- c）产品长期停产后，恢复生产时；

- d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- e）合同中有条款规定时；

- f）正常生产时每年不少于一次；

- g）国家质量监督机构提出要求时。

- 6.2.2型式检验项目

型式检验项目为：健康安全性能、物理性能中的外底防滑性能、整鞋耐折性能、出厂检验项目。

- 6.2.3 判定

健康安全性能的全部项目、物理性能、外底厚度全部达到本标准的要求，判断该批产品为合格品。

第一次检验若物理性能、外底厚度有一项或一项以上项目不符合本标准的要求时，应在该批产品中加倍抽样，对其不符合要求的项目进行复检。复检项目全部符合本标准的要求，则判该批产品为合格。若复检仍有以上项目不符合标准的要求，则判该批产品为不合格。

健康安全性能的判定按GB 25038标准的规定执行。

- 7  标志、包装、运输、贮存

标志、包装、运输、贮存按照HG/T 2403的规定执行。内包装应标志鞋的贮存期， 在贮存期内每半年应抽查1-2次，以检验产品质量是否符合本标准的要求，包装是否异常。

_________________________________