《复合橡胶 通用技术规范》国家标准

（征求意见稿）编制说明

1 简况

1.1 任务来源

国家标准化管理委员会以国标委综合〔2014〕54号文下达了《复合橡胶 通用技术规范》国家标准制修订计划（项目编号20140165-T-606），并启动了快速程序，要求尽快制定《复合橡胶 通用技术规范》国家标准。本标准由中国石油和化学工业联合会提出，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（SAC/TC35/SC8，以下简称全国橡标委天然橡胶分会）归口，由中国热带农业科学院农产品加工研究所、海南省农垦中心测试站、中华人民共和国黄埔出入境检验检疫局、杭州顺豪橡胶工程有限公司、中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院、广东省广垦橡胶集团有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司、中国化工橡胶有限公司、杭州中策橡胶有限公司、云南农垦集团有限责任公司起草。

1.2  本标准制定的意义

随着我国橡胶工业的快速发展，对天然橡胶原材料的需求不断增长，近年来我国的天然橡胶消耗量已居世界首位，目前国内橡胶制品所需的天然橡胶大部分依靠进口。据统计，2013年我国消费天然橡胶420万吨，自产85万吨，进口依存度为80%，是全球最大的天然橡胶消费国。近年来，国内的复合橡胶的生产也逐步形成规模，并涌现出一批专业生产企业。但复合橡胶的质量参差不齐，市场行为不规范，且无国家标准可依。因此，为了保证产品质量，规范市场行为，保障贸易公平进行，有必要制定《复合橡胶 通用技术规范》国家标准。

本标准以贸易为关注焦点、兼顾复合橡胶生产和使用各方的利益，旨在鼓励生产和使用双方根据具体用途定制复合橡胶，并为生产、验收和监管提供依据。

1.3  标准起草过程

2014年7月31日，启动了项目的预研及项目申报，协调各方筹备组建标准起草工作小组，并开展复合橡胶定义、生产状况、技术水平、国内外相关标准等情况调研,提出了标准草案。

本标准起草工作小组收集了与复合橡胶有关的各种资料，包括世界海关组织和我国海关关于橡胶及其制品的税则规定、生橡胶和橡胶制品的生产技术资料以及复合橡胶生产状况和主要性能指标等情况。

在总结有关资料以及前期调研的基础上，经过标准起草工作小组讨论后，于2014年8月14日、17日向全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC35,以下简称全国橡标委）提交了两次标准讨论稿。

全国橡标委于8月18日至8月19日在沈阳组织召开了《复合橡胶 通用技术规范》国家标准起草工作会议，正式宣布组成了标准起草工作小组。出席会议的有全国橡标委部分委员，标准利益相关方——天然橡胶（包括中国天然橡胶协会、海南、广东和云南三大天然生橡胶产区）、合成橡胶、橡胶制品加工行业（包括中国橡胶工业协会、中国化工橡胶有限公司、中策轮胎、杭州顺豪），检验检测机构等方面的代表。完成了会议既定议程，形成了本标准的征求意见稿。

- 关于编写原则和技术内容确定依据的说明

2.1 标准编写原则

2.1.1 本标准按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第１部分：标准的结构和编写》给出的规则编制，使标准在结构、语言表述和编排格式上符合统一的要求。

2.1.2以贸易为关注焦点、兼顾复合橡胶生产和使用各方的利益，旨在鼓励生产和使用双方根据具体用途定制复合橡胶，并为生产、验收和监管提供依据。

2.1.3根据复合橡胶的技术要求以及当前生产技术水平，遵循科学性、合理性、经济性和可操作性的原则，确定其技术内容。

2.1.4在标准的名称、技术要求结构和内容、用语等方面与橡胶、橡胶制品标准体系的系列标准和相关标准保持一致。

  - 标准中主要技术内容的确定

2.2.1 范围

根据标准所涉及的技术内容，规定了复合橡胶的术语和定义、要求、检验规则以及包装、标志、运输和贮存；其适用范围为生橡胶与炭黑、白炭黑等配合剂经均匀混合而成的混合物；同时根据世界海关组织对橡胶及橡胶制品税则的说明[5-（A）(iii)]，加注说明充油合成橡胶属于生橡胶。

2.2.2 规范性引用文件

直接引用了适用于本标准的国家标准、行业标准和国际标准。

2.2.3 术语和定义

“复合橡胶”并不是橡胶及橡胶制品行业中的术语，它源自于我国海关税则，对应世界海关组织的compounded rubber。

在我国海关税则编码中，

4005货品为“未硫化的复合橡胶，初级形状或板、片、带：

4005.1000-与炭黑或硅石混合;

4005.2000-溶液；子目号4005.10以外的分散体；-其他；

4009.9100—板、片、带；

4009.99—其他”。

与之对应的世界海关组织税则中

4005货品为“Compounded rubber, unvulcanized, in primary forms or in plates, sheets or strip:

4005.10-Compounded with carbon black or silica;

4005.20-Solutions; dispersions other than those of subheading 4005.10, -other;

4005.91--Plates, sheets and strip;

4005.99--Other”，

从中可以看出“复合橡胶”有点接近橡胶制品行业的母胶或母炼胶，但不是天然橡胶或合成橡胶等生橡胶。天然橡胶和合成橡胶是我们橡胶及橡胶行业中通用的词汇。天然橡胶在税则中列于4001，合成橡胶列于4002，再生橡胶列于4003。

还要说明的一点是在我国海关税则中“硅石”应翻译为橡胶行业使用的术语“二氧化硅（白炭黑）”。

在橡胶制品行业中有时也将加有配合剂的混合物叫做“橡胶”，所以本标准中为不产生歧义将未加任何配合剂的原料橡胶称为生橡胶。

生橡胶虽然具有很好的弹性，但不经加入各类必须的配合剂是不能直接制成橡胶制品的；不填加配合剂不但加工困难，产品的性能也不能达到使用要求。为了提高橡胶制品的使用性能，改善加工工艺性能，降低生产成本，必须在橡胶中加入各种配合剂。所谓配合剂就是橡胶制品生产过程中往生橡胶中加入的各种化学药品。其中，有的是用来改善生橡胶的工艺性能，有的是为提高橡胶制品的使用性能，有的则是用来降低产品的生产成本。生橡胶如果离开这些配合剂，根本谈不上什么应用性质。橡胶配合剂种类很多，但是按它们的作用性质，则大体上可归纳为如下几大类：硫化剂、促进剂、活性剂、补强填充剂、增塑剂与软化剂、防老剂、着色剂以及胶乳专用配合剂和其他特种用途的配合剂等。除后面三种外，其余的配合剂几乎在每种橡胶制品中都要用到。

根据海关对复合橡胶的规定，本标准将复合橡胶定义为“生橡胶与炭黑、二氧化硅（白炭黑）等配合剂的均匀混合物”，而复合橡胶的英语对应术语为“compounded rubber”。

2.2.4 命名

复合橡胶产品名以其中生橡胶的名称加“复合橡胶”后缀命名，体现了复合橡胶的生橡胶来源， 如，用仅天然生橡胶生产复合橡胶时，其产品以“天然橡胶”+“复合橡胶”命名：“天然橡胶复合橡胶”；以两种或两种以上生橡胶生产复合橡胶时，其命名方式是将生橡胶之间以“/”隔开再加上“复合橡胶”字样，如 “天然橡胶/丁苯橡胶复合橡胶”。

2.2.5 要求

由于橡胶制品种类繁多，因用途各种各样，所使用的橡胶和配合剂种类及配方的差异非常大，复合橡胶的具体性能要求主要是供需双方协商确定。因此，本标准除了规定外观要求、生橡胶种类的定性方法以及复合橡胶中生橡胶的含量外，对理化性能只是提出具体项目，而不规定其具体指标，具体指标留给供需双方根据用途确定。这也是通用标准的特点，尤其是本标准关注焦点更多的偏向于贸易与监管。对于特定用途的复合橡胶，还有待于将来在广泛的调查研究和大量的试验验证基础上，制定针对不同产品的具体要求的专用规范，如轮胎用复合橡胶、胶管用复合橡胶、胶带用复合橡胶、胶鞋用复合橡胶、密封制品用复合橡胶等。

2.2.5.1 外观

由于复合橡胶是一种或多种生橡胶与配合剂的均匀混合物，因此对其外观要求规定为“目视检查，复合橡胶表面或任一处切割截面应色泽均匀，无可见杂质或颗粒”。这样规定的目的是防止有些不法商人偷换概念将几个组分简单地混堆在一起的现象；均匀混合是保障质量的基础，对质量进行监管的最简单的必要手段。

2.2.5.2胶种及含量

胶种是指用于生产复合橡胶产品的生橡胶，在签订供需合同时，采购方会明确需要哪种生橡胶生产的复合橡胶，为验证供货方所将产品的正确性，本标准规定用GB/T 7764《橡胶鉴定 红外光谱法》进行检验。

GB/T 7764规定了用红外光谱法鉴定橡胶聚合物的方法，适用于下列类型橡胶的生橡胶、混炼胶、硫化胶单一或并用胶料的鉴定：异戊二烯橡胶（天然橡胶与合成聚异戊二烯橡胶）、丁苯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶、聚丁二烯橡胶、乙丙橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、聚氨酯橡胶、氯醚橡胶、丁腈酯橡胶、硅橡胶、氟橡胶，适用于对复合橡胶中生橡胶种类做定性分析。

在前期调研和充分征求复合橡胶利益相关方，特别是生橡胶和橡胶制品的生产企业意见的基础上，兼顾标准所规定的产品通用性的要求，本着宽松适度、统而不死、活而不乱、循序渐进的原则，考虑到天然橡胶等生橡胶企业面临的问题，复合橡胶生产企业生产水平及下游加工企业，尤其是轮胎企业技术改进还需要一定的时间，本标准将复合橡胶中生橡胶含量的最大值规定为88%（质量分数）。

生橡胶含量的测定方法引用ISO 9924《橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分》。ISO 9924 分为三个部分：第1部分：丁二烯橡胶 乙烯-丙烯二元和三元共聚物 异丁烯-异戊二烯橡胶  异戊二烯橡胶  苯乙烯-丁二烯橡胶；第2部分：丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶；第3部分：抽提后的烃橡胶 卤化橡胶 聚硅氧烷类橡胶。

之所以直接引用ISO 9924，是因为我国对应ISO 9924的标准是GB/T 14837-1993，后者所采有的国际标准为ISO/DIS 9924:1992。而ISO 9924，如前所述目前分为三个部分且为2000版，采用其中前两部分制修订的国家标准正在报批中，所以直接引用ISO9924的所有部分。

2.2.5.3 理化性能

鉴于复合橡胶的用户或用途不同会对性能提出各种各样的需要，本标准仅规定的复合橡胶基本的性能项目（密度、门尼黏度、灰分、挥发分）及复合橡胶硫化胶性能项目（拉伸强度、拉断伸长率、拉伸永久变形、硬度），其具体指标由供需双方商定，并可根据用途增加适用的性能要求。这样的好处是统而不死、活而不乱，给企业和技术发展留有空间。

2.2.6 质量报告

本标准对复合橡胶产品出厂检验做出规定，是让生产企业以质量报告的形式对其产品质量做出承诺。也便于验收方对质量及其稳定性做出判断。

2.2.7 检验规则

组批以小集装箱的容量20t为一批，不足20t按一批计；复合橡胶抽样和复合橡胶硫化胶试样制备分别引用GB/T 15340及GB/T 6038；为了保证产品质量，规定了出厂检验和验收检验项目以及合格判定方法。

2.2.8 包装、标志、运输和贮存

复合橡胶胶包的内包装薄膜引用GB/T 24797。GB/T 24797分三部分：第1部分：丁二烯橡胶（BR）和苯乙烯－丁二烯橡胶（SBR）；第2部分：天然橡胶；第3部分：乙烯－丙烯－二烯烃橡胶（EPDM），丙烯腈－丁二烯橡胶（NBR），氢化丙烯腈－丁二烯橡胶（HNBR），乙烯基丙烯酸橡胶（AEM），丙烯酸橡胶（ACM）”；胶包外层材料和胶包净含量的规定既放映了天然橡胶和合成橡胶的现状，同时也为使用其他包装材料和净含量留有余地；对合格证、质量报告、配料表以及标志的规定有利于产品质量追溯。

运输和贮存是复合橡胶供应和使用的重要环节，对其做出规定可避免复合橡胶因污染或与有害物质接触而变质。本标准引用的GB/T 19188-2003对贮存条件（贮存室、温度、供热、湿度、光）、 防止污染和库存周转做了具体要求。

3  本标准与有关现行的法律、法规和强制性标准没有冲突。

4  本标准（征求意见稿）在制定过程中对分歧意见进行了协调。

5  建议本标准作为推荐性标准发布实施。

6  贯彻本标准的要求和建议

6.1  本标准宣贯时应包括下列内容

a) 介绍本标准制定的原因、过程及意义；

b) 介绍和解释本标准的主要技术内容。

c) 本标准实施过程中可能遇到的问题及解决的措施。

6.2  本标准宣贯时建议采取下列形式

a) 举办由生产、使用、检验监督等有关企业/部门的有关人员参加的标准宣贯培训。

b) 由本标准的起草人员到上述企业/部门与有关人员进行现场宣讲和示范操作。