ICS 83.060

G 35

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

聚丙烯酸酯橡胶 通用规范和评价方法

acrylic rubber — General specification and procedure of evaluation

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（TC35）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

聚丙烯酸酯橡胶 通用规范和评价方法

- 范围

本标准规定了聚丙烯酸酯橡胶的命名与牌号、技术要求和评价方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于以丙烯酸酯单体和硫化点单体，采用高温乳液聚合而制得的聚丙烯酸酯橡胶。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵尔硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 1232.1-2000 未硫化橡胶用圆盘剪切粘度计进行测定 第1部分：门尼粘度的测定

GB/T 2941-2006 橡胶物理试验方法 试样制备和调节通用程序

GB/T 4498.1-2013 橡胶 灰分的测定 第一部分：马弗炉法

GB/T 5576-1997 橡胶和胶乳命名法

GB 5577-2008 合成橡胶牌号的规定

GB/T 6038-2006 橡胶试验胶料 配料、混炼和硫化设备及操作程序

GB/T 15340-2008 天然、合成生胶取样及其制样方法

GB/T 24131-2009 生橡胶 挥发份含量的测定

- 命名与牌号

  - 命名

按GB/T5576-1997规定，产品命名为聚丙烯酸酯橡胶，其代号为ACM。

  - 牌号

    - 规则

按GB 5577-2008规定，丙烯酸酯橡胶牌号由2~3个字符组构成：

- 第一个字符组为橡胶品种代号信息：ACM；

- 第二个字符组为橡胶特征信息，由三位阿拉伯数字组成：

- ——第一位数代表耐寒等级，“1”表示标准型：-10℃（-10℃~-15℃）；“2”表示耐寒型：-20℃（-18℃～-22℃）；“3”表示耐寒改进型：-30℃（-25℃~-30℃）；“4”表示超耐寒型：-40℃（-35℃~-40℃）；

- ——第二位数代表产品的硫化点单体类型：0-活性氯型，1-环氧型，2-羧酸型；

- ——第三位数代表产品中所含防老剂的数量：0-不含防老剂，1-含防老剂；

- 第三个字符组为橡胶附加信息

- 用不同的字母或符号表示产品具有一些不同于原型产品的信息。例如：用“L”表示低耐油性，用“X”代表增加特定改性单体(用不同的字符表达不同的单体品种)等。

    - 示例

ACM - 2  0  0  X

增加特定改性单体

不含防老剂

活性氯型

耐寒型

丙烯酸酯橡胶代号

- 技术要求和评价方法

  - 技术要求

聚丙烯酸酯橡胶的性能技术要求应符合表1规定。

- 技术要求

| 性能 |  | 指 标 |  |  |  |  |  | 验 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准型：-10℃ （-10℃～-15℃） | 耐寒型：-20℃ （-18℃～-22℃） |  | 耐寒改进型-30℃ （-25℃～-30℃） |  | 超耐寒型：-40℃ （-35℃～-40℃） |  |
| 生 胶 | 外观 | 白色或淡黄色的弹性体，不含机械杂质等 |  |  |  |  |  | 目视法 |
|  | 挥发份，% | ≤1.3 |  |  |  |  |  | GB/T 24131-2009 |
|  | 总灰分，% | ≤1.3 |  |  |  |  |  | GB/ T4498.1-2013 |
|  | 门尼粘度ML1001+4 | 45±10 |  | 40±10 |  | 40±10 | 35±10 | GB/T 1232.1—2000 |
| 硫 化 胶 | 硬度（邵尔 A） | 65±10 |  | 65±10 |  | 60±10 | 55±10 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 拉伸强度/MPa | ≥8 |  | ≥8 |  | ≥6 | ≥5 | GB/T 528-2009 |
|  | 拉断伸长率/% | ≥200 |  | ≥150 |  | ≥150 | ≥100 | GB/T 528-2009 |
|  | 拉断永久变形/% | ≤20 |  |  |  |  |  | GB/T 528-2009 |

  - 评价方法

按附录A制备试样，按表1所列试验方法对相关性能进行评价。

- 检验规则

  - 型式检验

4.1规定的所有项目为型式检验项目。有下列情况之一者，应进行型式检验。

- 产品定型、转厂生产或停产一个月以上重新生产；

- 原料、配方或工艺条件改变；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

- 正常生产，时间间隔三个月。

  - 出厂检验

外观、挥发份、总灰分、门尼粘度为出厂检验项目。

  - 组批

同牌号生胶以一次均质合成量（一釜或者一罐）为一批。

  - 取样和份样保存方法

按GB/T 15340-2008的规定进行取样。

从份样中任意抽取500g试样，剪碎并混合均匀后，放入塑料袋中，并注明批号备用。

  - 合格判定

所有检验项目符合4.1规定为合格品。若检验结果有任一项不符合本标准规定时，应重新自该批产品中取双倍采样单元数，对该不符合项进行复验，复验结果符合要求，则该批产品为合格品；如复验结果仍不符合要求，则该批产品为不合格品。

- 包装、标志、运输和贮存

  - 包装

产品采用薄膜塑料袋内包装，外包装为纸袋、塑料编织袋、塑料袋、纸箱等，每袋（或箱）净重20Kg。每个包装袋（或者箱）内应附有产品合格证。

  - 标志

每个包装袋正面应有明显的标志。标志内容包括商标、产品名称、牌号、标准编号、生产厂（公司）名称、地址、净质量、生产日期及生产批号、防晒、防潮、防热标识等。

  - 运输

产品运输中防止日光直接照射和雨水浸泡，避免包装破损，杂质掺入。

  - 贮存

产品存放时可码垛成行，堆放高度不超过12袋（或者箱）。存放环境应保持常温、通风、干燥、清洁并远离火源，严禁露天堆放和日光直接照射，产品贮存有效期为12个月。超过有效期如需使用本产品应按4.1进行全项检验，合格后方可使用。

- （规范性附录）
试样的制备

  - 概述

本附录给出了聚丙烯酸酯橡胶的试样制备过程。

  - 生胶的取样

生胶按 GB/T 15340—2008 取样。

  - 生胶试样的制备

生胶按GB/T 15340—2008 制样。

  - 硫化胶试片的制备

    - 总则

除本附录另有规定外，试样的配料、混炼和硫化设备及操作程序按GB/T 6038-2006进行。试样的制备和调节按GB/T 2941-2006进行。

    - 标准试验配方

基本配方及配合料规格见表A.1、A.2、A.3。

  - 基本配方及配合料规格

| 配合料名称 | 质量份 | 工艺要求 |
| --- | --- | --- |
| ACM（活性氯型） | 100 | ------- |
| 硬酯酸 | 1 | 二级品 |
| 防老剂KY--405 | 2 | 工业品 |
| 碳黑N330(或N550) | 55 | 工业品 |
| 硫磺 | 0.5 | 工业品 |
| 硬酯酸钾 | 0.5 | 化学纯 |
| 硬脂酸钠 | 5 | 化学纯 |

  - 基本配方及配合料规格

| 配合料名称 | 配合量 | 工艺要求 |
| --- | --- | --- |
| ACM（环氧型） | 100 | ------- |
| 硬酯酸 | 1 | 二级品 |
| 防老剂KY—405 | 2 | 工业品 |
| 碳黑N330(或N550) | 55 | 工业品 |
| 苯甲酸铵 | 2 | 工业品 |

  - 基本配方及配合料规格

| 配合料名称 | 配合量 | 工艺要求 |
| --- | --- | --- |
| ACM（羧基型） | 100 | ------- |
| 硬酯酸 | 1 | 二级品 |
| 防老剂KY--405 | 2 | 工业品 |
| 碳黑N330(或N550) | 55 | 工业品 |
| 1#硫化剂 | 1.5 | 工业品 |

    - 混炼

      - 工艺条件

- 混炼设备

- 天平：感量0.1g

炼胶机：6in开放式炼胶机

- 混炼条件

- 生产用量：每次300g

- 混炼温度：50℃±10℃

- 混炼胶停放条件

- 混炼胶停放时间：在室温下停放2h~24h。

- 混炼胶停放条件：在铝、不锈钢或硬质塑料板上停放。

      - 混炼程序

混炼程序见表A.4。

  - 混炼程序

| 加料顺序 | 名称 | 混炼时间 min | 辊距 mm | 割刀次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACM | 1~3 | 0.3~0.6 |  |
| 2 | 硬酯酸、防老剂等加工助剂 | 1~3 | 0.3~0.6 |  |
| 3 | 碳黑 | 3~5 | 0.3~0.8 | 酌情 |
| 4 | 薄通 | 2~5 | 0.3~0.6 | 酌情 |
| 5 | 下片，冷却 | 5~20 | 0.3~0.6 |  |
| 6 | 硫化剂、促进剂 | 1~3 | 0.3~0.6 | 3~5次 |
| 7 | 薄通 | 1~3 | 0.3~0.6 | 酌情 |
| 8 | 下片、停放 | 2~24小时 | 0.5~1.0 |  |
| 9 | 返炼薄通 | 1~3 | 0.3~0.6 | 不包辊6~9次 |
| 10 | 下片 |  | 1~2.5 |  |

    - 硫化

      - 定型硫化（一段硫化）

模具放置在温度为180℃±5℃的平板硫化机的闭合热板之间至少20min，按表A.5规定的定型硫化条件，将2.1mm~2.5mm胶片用平板硫化机和模具（模具的相关要求可参考GB/T 6038—2006中8.22的规定）压制成2mm试片。将直径约为Ф30mm的胶片用平板硫化机和模具制成Φ35mm×6mm 的试样。硫化结束后取出胶片，修去毛边后标出胶料名称、编号，同时厚度2mm试片标明胶料压延方向。

  - 定型硫化条件

| 试 片 | 压力/MPa | 温度/℃ | 时间/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度2mm试片 | 8～12 | 180±5 | 10 |
| Ø35mm×6mm试样 | 8～12 | 180±5 | 10～15 |

      - 二段硫化

二段硫化在鼓风烘箱中进行，将A4.4.1一段硫化好的试片悬挂在鼓风烘箱中，圆柱试样须先放入不锈钢盘中再放入同一烘箱，按下面的硫化条件进行二段硫化。

硫化条件如下：

2h

2h

2h

10h

室温

120℃

150℃

170℃

170℃不开烘箱门自然冷却至室温。

二段硫化好的试片供拉抻强度、拉断伸长率、扯断永久变形率测试(也可叠加3层供测试硬度)，圆柱试样供测试硬度。

  - 试样制备

按A.3和A.4制备的试片按表1所列试验方法中的规定制取试样。

_________________________________