ICS 83.060

G 40

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

硅橡胶混炼胶  一般用途

Silicone rubber compound for general purpose

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC35）归口。

本标准的主要起草单位：

本标准的主要起草人

硅橡胶混炼胶  一般用途

- 范围

本标准规定了一般用途硅橡胶混炼胶的牌号、要求、评价方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于生产按键、普通密封件、工业杂件等一般用途用的硅橡胶混炼胶。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 1250 极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T XXXX硅橡胶混炼胶 分类与系统命名法

- 命名与牌号

按GB/T XXXX的规定，产品命名为一般用途甲基乙烯基硅橡胶混炼胶，其代号为VMQ 20-G。

按硬度分为以下8个牌号：

VMQ 20-G、VMQ 30-G、VMQ 40-G、VMQ 50-G、VMQ 60-G、VMQ 70-G、VMQ 80-G、VMQ 90-G

- 要求

  - 产品的性能要求与试验方法见表1。

- 性能要求与试验方法

|  | VMQ 20-G | VMQ 30-G | VMQ 40-G | VMQ 50-G | VMQ 60-G | VMQ 70-G | VMQ 80-G | VMQ 90-G | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 混炼良好、质地均匀，无明显杂质 |  |  |  |  |  |  |  | 目视法 |
| 密度 g/cm3 | 1.05 -1.09 | 1.07 -1.11 | 1.10 -1.14 | 1.13 -1.17 | 1.16 -1.2 | 1.19 -1.23 | 1.2 -1.24 | 1.21 -1.25 | GB/T 533 |
| 硬度 （Shore A） | 18-22 | 28-32 | 38-42 | 48-52 | 58-62 | 68-72 | 78-82 | 88-92 | GB/T531.1 |
| 拉伸强度 Mpa | ≥3.0 | ≥4.5 | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥6.0 | ≥5.0 | GB/T 528(Ⅰ型裁刀) |
| 拉断伸长率 % | ≥600 | ≥500 | ≥420 | ≥320 | ≥250 | ≥200 | ≥120 | ≥100 | GB/T 528(Ⅰ型裁刀) |
| 拉断永久变形 % | ≤10.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | GB/T 528(Ⅰ型裁刀) |
| 撕裂强度 KN/m | ≥12.0 | ≥12.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | ≥18.0 | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | GB/T 529（直角裁刀） |

  - 评价方法

按附录A制备试样，按表1所列试验方法对相关性能进行评价。

- 检验规则

  - 型式检验

第4章规定的所有项目为型式检验项目。有下列情况之一者，应进行型式检验。

- 产品定型、转厂生产或停产半年以上重新生产；

b）原料、配方或工艺条件改变；

c）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

d）正常生产，时间间隔三个月。

  - 出厂检验

硬度、拉伸强度、拉断伸长率、拉断永久变形、撕裂强度为出厂检验项目。

  - 组批

同一原料、相同工艺一次生产、同一牌号的1t产品为一批，不足1t亦为一批。

  - 抽样

抽样单元以包装箱计。抽样单元数按GB/T6678中规定的方法进行。抽样方法按GB/T6679中规定的方法进行。对生产厂允许在包装线上抽取均匀的有代表性的样品。

  - 合格判定

所有检验项目符合第4章规定为合格品。若检验结果有任一项不符合本标准规定时，应重新自该批产品中取双倍采样单元数，对该不符合项进行复验，复验结果符合要求，则该批产品为合格品；如复验结果仍不符合要求，则该批产品为不合格品。

- 包装、标志、运输、贮存

  - 包装

硅橡胶混炼胶内用聚乙烯塑料袋（或片）包装后，外用普通纸箱包装，每箱净含量（20±0.2）Kg，也可根据用户的要求形式包装。

每批出厂的产品都应有标签或合格证。内容包括：产品名称、牌号、批号、商标、净含量、生产日期等。

  - 标志

产品包装上应至少标志以下内容：

- 生产厂名称、厂址；

- 本标准的编号；

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 产品批号；

- 净含量（重量）。

  - 运输

按非危险品运输，可用一般运输工具运输。运输中应有防潮、防晒措施。不得挤压，建议运输叠高层数不超过8层。

  - 贮存

本品按非危险品贮存。应贮存在通风、干燥、防直接日光照射的室内。贮存期为3个月。

- （规范性附录）
试样制备

称取一定质量的混炼胶样品，

硅橡胶混炼胶硫化条件

硫化剂： C8硫化剂（2，5-二甲基-2，5-双(叔丁基过氧基)己烷含量为25%）；

添加量：质量含量2%；

硫化温度：170±5℃；

硫化时间：10min。

_________________________________