ICS 83.140.99

G47

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 2820—XXXX

代替 HG/T2820-1996

输送带用锦纶和涤锦浸胶帆布

Dipped polyamide and polyester-polyamide canvas for rubber conveyors

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

- ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部     发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草；

本标准代替HG/T 2820-1996 《输送带用锦纶和涤锦浸胶帆布》；与HG/T 2820-1996 相比，主要变化如下：

——修改了标准的范围（见第1章，1996年版第1章）；

——产品分类增加了涤锦耐高温浸胶帆布（3.1.3,3）；

——删除了优等品和一等品产品等级，只保留合格品等级（见1996年版的4.1）；

----删除了结构、密度、干热收缩不匀率、长度物理性能指标项目（见1996年版的4.1）；

----厚度调整为厚度公差，宽度调整为幅宽公差（见4.1，1996年版的4.1）；

——物理性能指标项目调整为断裂强度平均值，断裂强度最低值，10％定负荷伸长率，断裂伸长率，干热收缩率，粘合强度，平方米干重，厚度公差，幅宽公差（见4.1，1996年版的4.1）；

----外观质量项目增加了纬斜，弓纬（见4.2）；删除了浆色不匀（见1996年版的4.2）；

----外观质量项目调整为破洞、撕裂，磨损，打折，缺纬，毛边长度，布面平整度，纬斜，弓纬，浆斑疵点，油渍，成型不良（见4.2，1996年版的4.2）；

——调整了部分物理性能和外观质量要求的考核指标（见4.１，4.2）；

——对试验方法作了相应调整，其中粘合强度、干热收缩率引用了国家标准（见5.2.2、5.2.3）；

——增加了附录A、附录B，将原标准正文中试验的部分内容调整到附录（见附录）。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出；

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会浸胶骨架材料分技术委员会（SAC/TC35/SC13）归口。

本标准起草单位：浙江国力纺织有限公司、青岛科技大学、平顶山神马化纤织造有限责任公司、台州宏元工艺有限公司、青州晟博新材料有限公司、中化新材料实验室。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——HG/T 2820-1996

输送带用锦纶和涤锦浸胶帆布

- 范围

- 本标准规定了橡胶输送带用锦纶浸胶帆布、涤锦浸胶帆布、涤锦耐高温浸胶帆布的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、储存和运输。

本标准适用于橡胶输送带用锦纶浸胶帆布、涤锦浸胶帆布、涤锦耐高温浸胶帆布，其他橡胶制品用锦纶浸胶帆布、涤锦浸胶帆布、涤锦耐高温浸胶帆布也可以参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3820  纺织品和纺织制品厚度的测定

GB/T 6529  纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14801  机织物和针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 31334.1浸胶帆布试验方法 第1部分：粘合强度

GB/T 31334.4浸胶帆布试验方法 第4部分：干热收缩率

FZ/T 10003  帆布织物试验方法

- 产品分类

  - 品种定义

    - 锦纶浸胶帆布，其经向和纬向均为锦纶纤维，代号为“NN”。

    - 涤锦浸胶帆布，其经向为涤纶纤维，纬向为锦纶66纤维，代号“EP”。

    - 涤锦耐高温浸胶帆布，其经向为高模量低收缩涤纶纤维或超低收缩涤纶纤维，纬向为锦纶66纤维，代号为 “HTEP”。

  - 产品规格

    - 输送带用浸胶帆布按其纤维种类可分为锦纶浸胶帆布、涤锦浸胶帆布、涤锦耐高温浸胶帆布。

    - 输送带用浸胶帆布按经向断裂强度可分为80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、630 等规格。

  - 标记

输送带用浸胶帆布的标记应包括下列各项内容：

- 品种代号；

- 规格；

- 幅宽。

- 标志示例：

- NN 200-1 400

幅宽，mm

规格

品种代号

- 技术要求

  - 物理性能

    - 锦纶浸胶帆布的物理性能应符合表1的要求。

- 锦纶浸胶帆布物理性能指标

| 项 目 | NN80 |  |  | NN100 |  |  | NN125 |  |  | NN150 |  | NN200 |  |  | NN250 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经向 |  | 纬向 | 经向 |  | 纬向 | 经向 | 纬向 |  | 经向 | 纬向 | 经向 |  | 纬向 | 经向 | 纬向 |  |
| 断裂强度平均值 N/mm ≥ | 105 |  | 45 | 125 |  | 50 | 150 | 55 |  | 175 | 65 | 230 |  | 75 | 280 | 75 |  |
| 断裂强度最低值 N/mm ≥ | 95 |  | 40 | 110 |  | 40 | 130 | 45 |  | 155 | 55 | 210 |  | 65 | 255 | 65 |  |
| 10％定负荷伸长率% ≤ | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |
| 断裂伸长率 % ≤ | 20 |  | 55 | 20 |  | 55 | 20 | 55 |  | 20 | 50 | 25 |  | 40 | 25 | 40 |  |
| 干热收缩率 % ≤ | 5.5 |  | 0.5 | 5.5 |  | 0.5 | 5.5 | 0.5 |  | 5.5 | 0.5 | 5.5 |  | 0.5 | 5.5 | 0.5 |  |
| 粘合强度 N/mm ≥ | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  |
| 平方米干重 g/㎡ ≤ | 270 |  |  | 300 |  |  | 340 |  |  | 410 |  | 510 |  |  | 590 |  |  |
| 厚度公差 mm | ±0.05 |  |  | ±0.05 |  |  | ±0.05 |  |  | ±0.05 |  | ±0.05 |  |  | ±0.10 |  |  |
| 幅宽公差 mm | ±10 |  |  | ±10 |  |  | ±10 |  |  | ±10 |  | ±10 |  |  | ±10 |  |  |
| 项 目 | NN300 |  |  | NN350 |  |  | NN400 |  |  | NN450 |  | NN500 |  |  | NN630 |  |  |
|  | 经向 | 纬向 |  | 经向 | 纬向 |  | 经向 |  | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 |  | 经向 |  | 纬向 |
| 断裂强度平均值 N/mm ≥ | 345 | 80 |  | 390 | 80 |  | 445 |  | 85 | 490 | 90 | 555 | 100 |  | 730 |  | 100 |
| 断裂强度最低值 N/mm ≥ | 320 | 75 |  | 370 | 75 |  | 410 |  | 75 | 450 | 80 | 505 | 85 |  | 660 |  | 90 |
| 10％定负荷伸长率 % ≤ | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  |
| 断裂伸长率 % ≤ | 25 | 40 |  | 25 | 40 |  | 25 |  | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 |  | 25 |  | 50 |
| 干热收缩率 % ≤ | 5.5 | 0.5 |  | 5.5 | 0.5 |  | 6.0 |  | 0.5 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 0.5 |  | 6.0 |  | 0.5 |
| 粘合强度 N/mm ≥ | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  |
| 平方米干重 g/㎡ ≤ | 710 |  |  | 790 |  |  | 860 |  |  | 1100 |  | 1250 |  |  | 1500 |  |  |
| 厚度公差 mm | ±0.10 |  |  | ±0.10 |  |  | ±0.12 |  |  | ±0.12 |  | ±0.12 |  |  | ±0.14 |  |  |
| 幅宽公差 mm | ±10 |  |  | ±10 |  |  | ±10 |  |  | ±10 |  | ±10 |  |  | ±10 |  |  |
| 注：非标准产品可根据客户的要求协商制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 涤锦浸胶帆布的物理性能应符合表2的要求

- 涤锦浸胶帆布物理性能指标

| 项 目 | EP80 |  |  | EP100 |  |  |  | EP125 |  |  |  | EP150 |  |  |  | EP160 |  |  | EP200 |  |  |  | EP250 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经向 | 纬向 |  | 经向 |  | 纬向 |  | 经向 |  | 纬向 |  | 经向 |  | 纬向 |  | 经向 | 纬向 |  | 经向 |  | 纬向 |  | 经向 |  | 纬向 |
| 断裂强度平均值 N/mm≥ | 105 | 45 |  | 135 |  | 50 |  | 160 |  | 65 |  | 200 |  | 70 |  | 210 | 70 |  | 240 |  | 80 |  | 310 |  | 80 |
| 断裂强度最低值 N/mm≥ | 90 | 35 |  | 110 |  | 40 |  | 130 |  | 55 |  | 170 |  | 60 |  | 180 | 60 |  | 215 |  | 70 |  | 265 |  | 70 |
| 10％定负荷伸长率 % ≤ | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |
| 断裂伸长率 % | ≥14 | ≤45 |  | ≥14 |  | ≤45 |  | ≥14 |  | ≤45 |  | ≥14 |  | ≤45 |  | ≥14 | ≤45 |  | ≥14 |  | ≤45 |  | ≥14 |  | ≤45 |
| 干热收缩率 % ≤ | 5.0 | 0.5 |  | 5.0 |  | 0.5 |  | 5.0 |  | 0.5 |  | 5.0 |  | 0.5 |  | 5.0 | 0.5 |  | 5.0 |  | 0.5 |  | 5.0 |  | 0.5 |
| 粘合强度 N/mm≥ | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  |  | 7.8 |  |  |
| 平方米干重 g/㎡≤ | 310 |  |  | 370 |  |  |  | 440 |  |  |  | 540 |  |  |  | 560 |  |  | 630 |  |  |  | 800 |  |  |
| 厚度公差 mm | ±0.05 |  |  | ±0.05 |  |  |  | ±0.05 |  |  |  | ±0.05 |  |  |  | ±0.05 |  |  | ±0.05 |  |  |  | ±0.10 |  |  |
| 幅宽公差 mm | ±10 |  |  | ±10 |  |  |  | ±10 |  |  |  | ±10 |  |  |  | ±10 |  |  | ±10 |  |  |  | ±10 |  |  |
| 项 目 | EP300 |  |  |  | EP350 |  |  |  | EP400 |  |  |  | EP450 |  |  |  |  | EP500 |  |  |  | EP600 |  |  |  |
|  | 经向 |  | 纬向 |  | 经向 |  | 纬向 |  | 经向 |  | 纬向 |  | 经向 |  | 纬向 |  |  | 经向 |  | 纬向 |  | 经向 |  | 纬向 |  |
| 断裂强度平均值 N/mm≥ | 340 |  | 90 |  | 390 |  | 90 |  | 455 |  | 95 |  | 500 |  | 95 |  |  | 560 |  | 125 |  | 670 |  | 125 |  |
| 断裂强度最低值 N/mm≥ | 310 |  | 80 |  | 365 |  | 80 |  | 420 |  | 85 |  | 470 |  | 85 |  |  | 515 |  | 110 |  | 630 |  | 110 |  |
| 10％定负荷伸长率 % ≤ | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
| 断裂伸长率 % | ≥14 |  | ≤45 |  | ≥14 |  | ≤45 |  | ≥14 |  | ≤45 |  | ≥14 |  | ≤45 |  |  | ≥14 |  | ≤45 |  | ≥14 |  | ≤45 |  |
| 干热收缩率 % ≤ | 5.0 |  | 0.5 |  | 5.0 |  | 0.5 |  | 6.0 |  | 0.5 |  | 6.0 |  | 0.5 |  |  | 6.0 |  | 0.5 |  | 6.0 |  | 0.5 |  |
| 粘合强度 N/mm≥ | 7.8 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 7.8 |  |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 7.8 |  |  |  |
| 平方米干重 g/㎡≤ | 870 |  |  |  | 1050 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1250 |  |  |  |  | 1350 |  |  |  | 1950 |  |  |  |
| 厚度公差 mm | ±0.10 |  |  |  | ±0.12 |  |  |  | ±0.12 |  |  |  | ±0.12 |  |  |  |  | ±0.14 |  |  |  | ±0.16 |  |  |  |
| 幅宽公差 mm | ±10 |  |  |  | ±10 |  |  |  | ±10 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  | ±10 |  |  |  | ±10 |  |  |  |
| 注：非标准产品可根据客户的要求协商制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 涤锦耐高温浸胶帆布的物理性能应符合表3的要求

- 涤锦耐高温浸胶帆布物理性能指标

| 项 目 | HTREP100 |  | HTREP125 |  | HTREP150 |  | HTREP200 |  | HTREP250 |  | HTREP300 |  | HTREP350 |  | HTREP400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 |
| 断裂强度平均值 N/mm ≥ | 120 | 70 | 160 | 70 | 185 | 75 | 230 | 80 | 290 | 85 | 325 | 85 | 390 | 85 | 430 | 90 |
| 断裂强度最低值 N/mm ≥ | 110 | 65 | 150 | 65 | 175 | 70 | 220 | 75 | 280 | 80 | 315 | 80 | 370 | 80 | 410 | 85 |
| 10%定负荷伸长率 % ≤ | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 2.0 |  |
| 断裂伸长率 % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
| 干热收缩率 % ≤ | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 |
| 粘合强度 N/mm ≥ | 7.8 |  | 7.8 |  | 7.8 |  | 7.8 |  | 7.8 |  | 7.8 |  | 7.8 |  | 7.8 |  |
| 平方米干重 g/㎡ ≤ | 370 |  | 440 |  | 530 |  | 630 |  | 790 |  | 870 |  | 1050 |  | 1200 |  |
| 厚度公差 mm | ±0.05 |  | ±0.05 |  | ±0.05 |  | ±0.05 |  | ±0.10 |  | ±0.10 |  | ±0.12 |  | ±0.12 |  |
| 幅宽公差 mm | ±10 |  | ±10 |  | ±10 |  | ±10 |  | ±10 |  | ±10 |  | ±10 |  | ±10 |  |
| 注：非标准产品可根据客户的要求协商制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 外观质量

- 输送带用锦纶浸胶帆布、涤锦浸胶帆布、涤锦耐高温浸胶帆布的外观质量应符合表4的要求。

- 外观质量要求

| 外观项目 |  | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破洞、撕裂 |  | -- | 不允许 |
| 磨损（1 cm2～4 cm2） |  | 点/200 m | ≤3 |
| 打折 |  | m/200 m | ≤2 |
| 缺纬（缺1根线，大于1/2幅宽） |  | 次/200 m | ≤2 |
| 毛边长度 |  | mm | ≤4 |
| 布面平整度 |  | -- | 布面应平整，不得出现两边紧中间松或一边紧的现象；经、纬线应保持垂直成90±3度角。 |
| 纬斜 |  | % | ±3 |
| 弓纬 |  | % | ±3 |
| 浆斑疵点 | ≤1 cm2 | 个/200 m | ≤22 |
| 油渍 | 5cm及以下可擦除的油经 | m/200 m | ≤1 |
|  | 油污面积＜1 cm2 | 个/200 m | ≤10 |
|  | 油污面积≥1 cm2 | 个/200 m | 不允许 |
| 成 型不 良 | 布卷单侧凹凸 | mm | ≤25 |
|  | 布卷双侧凹凸 | mm | ≤15 |

- 试验方法

  - 试验环境

试验应在GB/T 6529中规定的标准大气中进行。

  - 物理性能

    - 断裂强度平均值、断裂强度最低值、10％定负荷伸长率、断裂伸长率按附录A给出的规则执行。

    - 干热收缩率按GB/T 31334.4给出的规则执行。

    - 粘合强度按GB/T 31334.1给出的规则执行,试验条件及要求如下：

- 试验用胶料配方见表5、表6；

- 硫化条件：硫化温度（150±2）℃，硫化时间25 min，硫化压力3MPa。

- 锦纶浸胶帆布用胶料配方

| 原 料 | 用量（份） |
| --- | --- |
| 20号天然生胶 | 100.0 |
| 硬脂酸 | 2.0 |
| 氧化锌（含量≥99.97%） | 4.0 |
| 防老剂BLE | 0.8 |
| 松焦油 | 3.0 |
| N660炭黑 | 35.0 |
| 硫磺 | 2.5 |
| 硫化促进剂M | 0.8 |
| 合 计 | 148.1 |

- 涤锦浸胶帆布用胶料配方

| 原 料 | 用量（份） |
| --- | --- |
| 20号天然生胶 | 90.0 |
| 丁苯橡胶SBR 1502 | 10.0 |
| 原 料 | 用量（份） |
| 硬脂酸 | 2.0 |
| 防老剂BLE | 2.0 |
| 氧化锌（含量≥99.97%） | 4.0 |
| 硫化促进剂DM | 1.2 |
| 硫化促进剂TMTD | 3.0 |
| 松焦油 | 3.0 |
| N660炭黑 | 35.0 |
| 粘合剂A | 0.8 |
| 粘合剂RS | 1 |
| 硫磺 | 2.5 |
| 合 计 | 154.5 |

    - 平方米干重按附录B给出的规则执行。

    - 厚度公差按GB/T 3820给出的规则执行。

    - 幅宽公差按FZ/T 10003给出的规则执行。

  - 外观质量

    - 使用直尺测量并结合目测法进行。

    - 纬斜、弓纬测定按GB/T 14801给出的规则执行。

- 检验规则

  - 组批、抽样、取样

    - 组批：输送带用浸胶帆布应由原材料配比、工艺条件和规格相同且连续生产的长度小于或等于10000m为一批。否则，应另行划分生产批次。

    - 抽样：输送带用浸胶帆布每批按4%进行抽样，但样品数不得少于3卷，以各卷试验的平均值为最终结果；不足3卷者全部抽样；外观质量检验按每批按15%进行抽样。

    - 取样：从抽取样本离卷头1 m以上的位置剪取供物理性能指标的布样3 m。

  - 合格判定

    - 不同产品分别按表1、表2、表3中规定的项目进行物理性能检验，全项通过检验为合格。检验中如某项物理性能不符合本标准，应在同批产品中另取双倍试样对不合格项进行复试。复试后如仍有一个结果不符合标准，则该批产品为不合格品。

    - 外观质量检验按照表4项目进行检验，全项通过检验为合格。检验中如某项指标不合格，应逐卷检验。

- 包装、标志、贮存、运输

  - 包装

    - 输送带用浸胶帆布以卷为单位进行包装。

    - 输送带用浸胶帆布应采用防潮包装，宜采用木轴进行卷取，先用牛皮纸包覆，其两端放干燥剂，用瓦楞纸法兰堵头；再用黑塑料纸或拉伸膜捆扎，交接处用胶带粘贴；最后用外用瓦楞纸或聚丙烯袋捆扎。

  - 标志

    - 输送带用浸胶帆布标签上应至少注明产品的品种代号、规格、幅宽、长度、重量(净重、毛重)、生产日期及生产批号。

    - 每批浸胶帆布应附有检测报告。

  - 贮存

    - 储存浸胶帆布的仓库应通风良好，防止过热、过湿以及阳光直射，不得在地面上直接堆放，不得与其它油料、药料堆放在同一仓库内。

    - 在常温下，输送带用浸胶帆布自生产日期起储存期为六个月，在使用前不得随意启开包装材料，必要时启开后应立即包装好。

  - 运输

    - 输送带用浸胶帆布运输装卸时应轻拿轻放，以免损伤帆布。

    - 运输车应保持清洁，切忌与各油类混装，以免沾污 。

- （规范性附录）
断裂强度、断裂伸长率、10%定负荷伸长率试验方法

  - 原理

用适宜的机械方法，对试样给予逐步增加的拉力，使其伸长，直至发生断裂，并制出断裂时的最大拉力和伸长以及在标准断裂强度10％的定负荷伸长。

  - 设备和用具

    - 等速伸长型拉力试验机：试验机的牵引速度为（300±10）mm/min，精确度±1.0%，带有缠绕式夹持器。

    - 钢板尺：精确度±0.5 mm。

    - 剪刀。

  - 试验步骤

    - 试样准备

      - 在布样距离布端1 m以上位置，剪取整幅的长度为1 m毛坯试样，试样不得有明显缺陷或损伤。

      - 试验前毛坯试样应置于GB/T 6529规定的标准大气中平衡4 h。

    - 试样制备

      - 将调湿后的毛坯试样沿经向、纬向各剪取五块试样，另加预备试样若干条。试样有效宽度为50 mm，一般在试样两边留有5 mm毛边；试样长度应满足名义夹持长度达到200 mm。剪取试样时距离布边至少100 mm。

      - 采用剪口法或扯边法制取试样，使试样有效宽度为50 mm±0.5 mm。

      - 定仲裁试验时应使用扯边法。

- 扯边法：沿纵向把试样50 mm标记线（含）以外的纱线扯去，允许两边各拉出4根保护线，但是要在中心处剪断。

剪口法：在试样纵向中间200 mm处，用剪刀在试样两纵向边缘各剪两个切口，最后挑断标记线。

    - 断裂强度，断裂伸长率、10％定负荷伸长率的试验

      - 首先校正试验机的零位，调整好试验机的上下夹距，试验机的牵引速度为（300±10）mm/min。

      - 预备试验：通过少量的预备试验，来选择适宜的强度范围。对于已有经验数据的产品，则可以免去预测程序。

      - 正式试验：将试样夹于上、下夹持器，施加预张力，启动试验机，拉伸强度达到标准断裂强度的10%时，记录试样标记线的距离L1，以及试样断裂时，迅速读取试样标记线的距离L2，试样的断裂强度F。

      - 重复进行另一组试样测试，经向、纬向各测试五组试样，计算五次测试结果的平均值，计算结果按GB/T 8170修约。

      - 在拉伸过程中，如果试样出现明显滑移、滑脱现象，或在有效测试区边线未断裂，或试样断裂点距夹持器小于或等于10 mm等原因，而导致试验结果有显著变化时，则应剔除此次试验数据，并在原样上重新裁取试样，进行试验。

      - 10%定负荷伸长率、断裂伸长率、断裂强度计算按式（A.1）、式（A.2），式（A.3），计算结果按GB/T 8170修约。

ε10=L1−L0L0×100   ……………………………………（A.1）

εb=L2−L0L0×100   ……………………………………（A.2）

δ=F50    …………………………………………………（A.3）

式中：

ε10——10%定负荷伸长率，单位为单位百分号（%），保留至小数点后一位；

εb——断裂伸长率，单位为单位百分号（%），保留至小数点后一位；

δ——断裂强度，单位为牛每毫米（N/mm），保留至整数；

F——五块试样断裂强度的平均值，单位为牛顿（N），保留至整数；

L0——试样初始标距，单位为毫米（mm）；

L1——五块试样在10%标准断裂强度下的标记线距离的平均值，单位为毫米（mm），保留至小数点后一位；

L2——五块试样在断裂时标记线距离的平均值，单位为毫米（mm），保留至小数点后一位。

- （规范性附录）
平方米干重试验方法

  - 原理

浸胶帆布在一定温度下的每平方米的重量，即帆布的平方米干重。

  - 设备和用具

    - 恒温烘箱：温度可调为105℃±2℃。

    - 钢板尺：准确度±0.5 mm。

    - 天平：量程应为100g，精度应为0.001g。

    - 干燥箱。

    - 剪刀。

  - 试验步骤

    - 试样准备：在距离浸胶帆布布端1 m以上，距离布边至少10 cm剪下试样，尺寸为（250±2）mm（250±2）mm，数量3块。

    - 将试样投入（105±2）℃烘箱内加热60 min，取出后放在干燥箱内冷却10 min后，称取其重量即得到试样干重G25(取3块的平均值，精确至0.01g) 。

    - 浸胶帆布的平方米干重，按式B.1计算 (精确至0.01g)。

G100=G25 16……………………………………（B.1）

式中：

G100——浸胶帆布平方米干重，g

G25——试样干重，g

_________________________________