ICS 83.040.20

G 70

中华人民共和国国家标准

GB/T 21871—XXXX

代替 GB/T 21871-2008

橡胶配合剂 符号及缩略语

Rubber compounding ingredients-Symbols and abbreviated terms

（ISO 6472:2010,IDT）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　符号使用	1

3　促进剂和硫化剂	1

4　活化剂及加工助剂	14

5　防焦剂	15

6　防老剂、抗氧剂和抗臭氧剂	15

6.1双酚抗降解剂的命名	15

6.2抗降解剂、抗氧剂和抗臭氧剂的缩略语和名称	16

7　防老剂、抗氧剂和抗臭氧剂	21

7.1命名规定	22

7.2增塑剂和软化剂的缩略语和名称	22

8发泡剂	25

9异氰酸酯	26

参考文献	29

前  言

本标准等同采用国际标准ISO 6472：2010《橡胶配合剂 符号及缩略语》（英文版）。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会（SAC/TC 35/SC 12)归口。

本标准起草单位：山西省化工研究所（有限公司）、。

本标准主要起草人：安方、

橡胶配合剂 符号及缩略语

1范围

本标准规定了已知的、特定的化学品的常用橡胶配合剂的符号和缩略语。

2符号使用

2.1  本标准中的符号和缩略语采用工业和商业中的通常叫法，而非任何系统命名。本标准与现有的商品名和商标名并不矛盾，而是对其的补充。

2.2  当符号和缩略语首次出现在一个文本时，应放入圆括号中，并置于详细的化学名称之后。

2.3  本标准缩略语并不全面，其它新的橡胶配合剂缩略语将在标准修订时予以补充。

2.4  本标准提供IUPAC名称、通用化学名称和CAS RN。在特定条件下，提供公认的其它常用化学名称。

2.5  ISO1043-3的磷酸盐用字母F表示，本标准用字母P表示。因为P普遍用于表示磷酸盐和其它含磷化合物，F普遍用于表示氟及其化合物，这种用法将减少在那些标准中的混乱使用。

3促进剂和硫化剂

表1  促进剂和硫化剂

| 序号 | 缩略语 | 化学名称 、IUPAC名称和CAS RN |
| --- | --- | --- |
| 1 | AB | ammonium benzoate 苯甲酸胺 IUPAC：same 同上 CAS RN：863－63－4 |
| 2 | BA | butyraldehyde-aniline condensate 丁醛苯胺缩合物 IUPAC：not possible 不存在 CAS RN：68411-20-1 |
| 3 | BiDMC | bismuth dimethyldithiocarbamate 二甲基二硫代氨基甲酸铋 IUPAC：bismuth bis(dimethyldithiocarbamate) 双（二甲基二硫代氨基甲酸）铋 CAS RN：21260－46－8 |
| 4 | BPO | benzoyl peroxide 过氧化苯甲酰 IUPAC：dibenzoyl peroxide 过氧化二苯甲酰 CAS RN：94－36－0 |
| 5 | BPV | n-butyl bis(4,4-tert-butylperoxy)valerate n－丁基－二（4，4－叔丁基过氧化）戊酸酯 3,3-bis(tert-butylperoxy)butane carboxylic acid n-butyl ester 3,3－双（叔丁基过氧化）丁烷羧酸正丁基酯 IUPAC：butyl 4,4-bis(tert-butyldioxy)valerate 丁基4，4－双（叔丁基二氧化）戊酸酯 CAS RN：995－33－5 |
| 6 | BQD | p-benzoquinone dioxime 对苯醌二肟 IUPAC：same 同上 CAS RN：105－11－3 |
| 7 | CBS | N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulfenamide N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺 N-cyclohexylbenzothiazyl sulfenamide N-环己基苯并噻唑次磺酰胺 IUPAC：N-cyclohexyl-1,3-benzothiazole-2-sulfenamide N-环己基-1,3-苯并噻唑-2-次磺酰胺 CAS RN：95－33－0 |
| 8 | CdDEC | cadmium diethyldithiocarbamate 二乙基二硫代氨基甲酸镉 IUPAC：cadmium bis(diethyldithiocarbamate) 双（二乙基二硫代氨基甲酸）镉 CAS RN：14239－68－0 |
| 9 | CdDMC | cadmium dimethyldithiocarbamate 二甲基二硫代氨基甲酸镉 IUPAC：cadmium bis(dimethyldithiocarbamate) 双（二甲基二硫代氨基甲酸）镉 CAS RN：14949－60－1 |
| 10 | CuDMC | copper dimethyldithiocarbamate 二甲基二硫代氨基甲酸铜 IUPAC：copper bis(dimethyldithiocarbamate) 双（二甲基二硫代氨基甲酸）铜 CAS RN：137－29－1 |
| 11 | CLD | caprolactam disulfide N,N'-己内酰胺二硫醚 IUPAC： 1,1'-dithiobis(hexahydro-2H-azepin-2-one) 1,1'-二硫代双己内酰胺 CAS RN: 23847-08-7 |
| 12 | CMBT | dicyclohexylammonium 1,3-benzothiazole-2-thiolate 2-巯基-1,3-苯并噻唑亚硝酸二环己胺 IUPAC: same 同上 CAS RN: 37437-20-0 |
| 13 | DBA | dibenzylamine 二苄胺 IUPAC：same 同上 CAS RN：103－49－1 |
| 14 | DBPC | 1,1-bis(tert-butylperoxy)-3,5,5-trimethylcyclohexane； 1，1－二（叔丁基过氧化）－3，5，5－三甲基环己烷 1,3,3-trimethyl-5,5-di-tert-butylperoxycyclohexane 1，3，3-三甲基-5，5-二叔丁基过氧化环己烷 IUPAC：di-tert-butyl 3,3,5-trimethylcyclohexylidene diperoxide 二叔丁基 3，3，5－三甲基环己烯二过氧化物 CAS RN：6731－36－8 |
| 15 | DBQD | p,p,-dibenzoyl-p- benzoquinone dioxime 对,对,-二苯甲酰-对-苯醌-二肟 quinone dioxime dibenzoate 苯醌二肟二苯甲酸酯 IUPAC：p-benzoquinone bis(O-benzoyloxime) 对-苯醌双（邻-苯甲酰肟） CAS RN：120－52－5 |
| 16 | DBTU | 1,3-dibutylthiourea 1,3-二丁基硫脲 IUPAC：1,3-dibutyl-2-thiourea 1,3-二丁基-2-硫脲 CAS RN：109－46－6 |
| 17 | DBXD | dibutylxanthogen disulfide 二丁基黄原酸二硫化物 IUPAC：O,O－dibutyl dithiobis(thioformate) 邻，邻－二丁基二硫代双（硫代甲酸酯） CAS RN：105－77－1 |
| 18 | DCBP | 2，4－dichlorobenzoyl peroxide 2，4－二氯化苯甲酰过氧化物 IUPAC：bis(2，4－dichlorobenzoyl) peroxide 双（2，4－二氯化苯甲酰）过氧化物 CAS RN：133－14－2 |
| 19 | DCBS | N,N-dicyclohexylbenzothiazole-2-sulfenamide； N,N-二环己基苯并噻唑-2-次磺酰胺 N,N-dicyclohexylbenzothiazyl sulfenamide N,N-二环己基苯并噻唑次磺酰胺 IUPAC：N,N-cyclohexyl-1,3-benzothiazole-2-sulfenamide N,N-环己基-1,3-苯并噻唑-2-次磺酰胺 CAS RN：4979－32－2 |
| 20 | DCP | dicumyl peroxide 过氧化二异丙苯 IUPAC：bis(1-methyl-1-phenylethyl)peroxide 双（1-甲基-1-苯乙基）过氧化物 CAS RN：80－43－3 |
| 21 | DETU | 1,3-diethylthiourea 1,3-二乙基硫脲 IUPAC：1,3-diethyl-2-thiourea 1,3-二乙基-2-硫脲 CAS RN：105－55－5 |
| 22 | DIBS | N,N,-diisopropylbenzothiazole-2- sulfenamide N,N-二异丙基苯并噻唑-2-次磺酰胺 N,N，,-diisopropylbenzothiazoyl sulfenamide N,N，-二异丙基苯并噻唑次磺酰胺 IUPAC：N,N,-diisopropyl-1，3-benzothiazole-2- sulfenamide N,N，-二异丙基-1,3-苯并噻唑-2-次磺酰胺 CAS RN：95－29－4 |
| 23 | DMBHa | 2，5－dimethyl-2，5－di-(tert-butylperoxy)-hexane； 2，5－二甲基－2，5－二（叔丁基过氧化）－己烷 2，5－di-(tert-butylperoxy)-2，5－dimethylhexane 2，5－二（叔丁基过氧化）－2，5－二甲基己烷 IUPAC：di-tert-butyl-1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide 二叔丁基-1，1，4，4－四甲基四亚甲基－二过氧化物 CAS RN：78－63－7 |
| 24 | DMBPHy | 2，5－dimethyl-2，5－di-(tert-butylperoxy)-hexyne-3 2，5－di-(tert-butylperoxy)-2，5－dimethylhexyne-3 2，5－二甲基－2，5－二（叔丁基过氧化）－己炔－3 2，5－二（叔丁基过氧化）－2，5－二甲基－己炔－3 IUPAC：di-tert-butyl-1,1,4,4-tetramethylbut-2-ynylene diperoxide 二叔丁基 -1，1，4，4－四甲基丁炔－2－二过氧化物 CAS RN：1068－27－5 |
| 25 | DMTU | 1,3-dimethylthiourea 1,3 -二甲基硫脲 IUPAC：1,3-dimethyl-2-thiourea N,N'-二甲基硫脲 CAS RN: 534-13-4 |
| 26 | DOTG | di-o-tolylguanidine 二邻甲苯胍 IUPAC：1,3-di-o-tolylguanidine 1,3-二邻甲苯胍 CAS RN：97－39－2 |
| 27 | DPG | diphenylguanidine 二苯胍 IUPAC：1,3-diphenylguanidine 1,3-二苯胍 CAS RN：：102－06－7 |
| 28 | DPTD | dipentamethylenethiuram disulfide 二环戊亚甲基二硫化四烷基秋兰姆 二次戊基秋兰姆二硫化物 IUPAC：bis[piperidino(thiocarbonyl)] disulfide 双[哌啶（硫代羰基）] 二硫化物 CAS RN：94－37－1 |
| 29 | DPTH | dipentamethylenethiuram hexasulfide 六硫化双五亚甲基秋兰姆 IUPAC：bis[piperidino(thiocarbonyl)] hexasulfide 双[哌啶基（硫代羰基）] 六硫化物 CAS RN：971－15－3 |
| 30 | DPTM | dipentamethylenethiuram monosulfide 单硫化双五亚甲基秋兰姆 IUPAC：di-(piperidino-1-carbothioic) thioanhydride 二（哌啶子基-1-羧硫代） 硫（代）酸酐 CAS RN：725－32－6 |
| 31 | DPTT | dipentamethylenethiuram tetrasulfide 四硫化双五亚甲基秋兰姆 IUPAC：bis[piperidino(thiocarbonyl)] tetrasulfide 双[哌啶子基（硫羰基）] 四硫化物 CAS RN：120－54－7 |
| 32 | DPTU | 1,3-diphenylthiourea 1,3-二苯基硫脲 IUPAC：1,3-diphenyl-2-thiourea 1,3-二苯基-2-硫脲 CAS RN：102－08－9 |
| 33 | DTBP | di-tert-butyl peroxide 二叔丁基过氧化物 IUPAC：same 同上 CAS RN：110－05－4 |
| 34 | DTBPC | 1,1-bis (tert-butylperoxyl) cyclohexane 1,1-双（叔丁基过氧化氢）环己烷 IUPAC： di-tert-butyl cyclohexylidene diperoxide 二叔丁基亚环已基双过氧化物 CAS RN: 3006-86-8 |
| 35 | DTDM | 4,4,-dithiodimorpholine 4,4,-二硫代二吗啉 IUPAC：4-(morpholinodithio) morpholine 4-（吗啉代二硫代）吗啉 CAS RN：103－34－4 |
| 36 | DTGCB | 1,3-di-o-tolylguanidinium bis[benzene-1,2-diolato(2-)-O,O’] borate 二邻甲苯胍二苯酚硼酸盐 IUPAC: same 同上 CAS RN: 16971-82-7 |
| 37 | DTTU | 1,3-di-o-tolylthiourea 1,3-二邻甲苯基硫脲 IUPAC：1,3-di-o-tolyl-2-thiourea 1,3-二邻甲苯基－2－硫脲 CAS RN：137－97－3 |
| 38 | EBPB | ethyl 3,3-bis(tert-butylperoxy)-butyrate 乙基－3，3－二(叔丁基二氧化)丁酸酯 IUPAC：ethyl 3,3-bis(tert-butyldioxy)butyrate 乙基3，3－二(叔丁基二氧化)丁酸酯 CAS RN：55794－20－2 |
| 39 | FeDMC | iron (III) N,N-dimethyldithiocarbamate 二甲基二硫代氨基甲酸铁 IUPAC: same 同上 CAS RN: 14484-64-1 |
| 40 | EFA | ethyl chloride,formaldehyde and ammonia reaction product 氯乙烷，甲醛和氨的反应产(聚合)物 IUPAC：not possible 不存在 CAS RN：63512－71－0 |
| 41 | EPTD | N,N，-diethyl-N,N，-diphenylthiuram disulfide N,N，-二乙基-N,N，-二苯基秋兰姆二硫化物 IUPAC: same 同上 CAS RN：41365－24－6 |
| 42 | ETU | ethylene thiourea 亚乙基硫脲 IUPAC：imidazoline-2-thione 咪唑啉-2-硫酮 CAS RN：96－45－7 |
| 43 | HMD | hexamethylenediamine 六亚甲基二胺 IUPAC：same 同上 CAS RN：124－09－4 |
| 44 | HMDC | hexamethylenediamine carbamate 六亚甲基二氨基甲酸酯 IUPAC： N-carboxy-1,6-hexanediamine N-羧基－1，6－己二胺 CAS RN：143－06－6 |
| 45 | HMMA | N,N，－hexamethylene-bis-methacrylamine N,N，－六亚甲基－双甲基丙烯酰胺 IUPAC：N,N，－hexamethylenedimethacrylamide N,N，－六亚甲基－二甲基丙烯酰胺 CAS RN：16069－15－1 |
| 46 | HMT | hexamethylenetetramine 六亚甲基四胺 IUPAC：1,3,5,7-tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane 1,3,5,7-四三环化（四氮杂环）[3.3.1.13.7]癸烷 CAS RN：100－97－0 |
| 47 | MbOCA | 4,4,-methylene-bis(o-chloroaniline) 4，4，－亚甲基－二（邻氯化苯胺） IUPAC：2,2,-dichloro-4,4,-methylenedianiline) 2，2，－二氯基－4，4，－亚甲基二苯胺 CAS RN：101－14－4 |
| 48 | pMBPO | di-(4-methylbenzoyl)peroxide 二(4甲基苯甲酰)过氧化物 IUPAC： bis(4-methylbenzoyl)peroxide 双(4-甲基苯甲酰)过氧化物 CAS RN: 895-85-2 |
| 49 | MBPP | 4-methyl-2,2-bis(tert-butylperoxy)-pentane 4－甲基－2，2－二（叔丁基过氧化）－戊烷 IUPAC：di-tert-butyl 1,3-dimethylbutylidene diperoxide 二叔丁基 1，3－二甲基丁烯双过氧化物 CAS RN：36799－28－7 |
| 50 | MBS | N-oxydiethylenebenzothiazole-2-sulfenamide； N-羟基二乙基苯并噻唑-2-次磺酰胺 2-morpholinothiobenzothiazole 2-吗啉基硫代苯并噻唑 IUPAC：2-morpholino-1,3-benzothiazole 2-吗啉-1,3-苯并噻唑 CAS RN：102－77－2 |
| 51 | MBSS | 2-morpholinodithio-1,3-benzothiazole； 2-吗啉二硫代-1,3-苯并噻唑 4-morpholino-2-benzothiazyl disulfide 4-吗啉-2-苯并噻唑二硫化物 IUPAC：2-morpholinodithio-1,3-benzothiazole 2-吗啉二硫代-1,3-苯并噻唑 CAS RN：95－32－9 |
| 52 | MBT | 2-mercaptobenzothiazole； 2-巯基苯并噻唑 2-benzothiazolinethione 2-苯并噻唑啉硫酮 IUPAC： 1,3-benzothiazole-2-thiol(enol form) 1,3-苯并噻唑-2-硫醇（烯醇式） 1,3-benzothiazole-2(3H)-thione(keto form) 1,3-苯并噻唑-2（3H）-硫酮（酮基式） CAS RN：149－30－4 |
| 53 | MBTS | benzothiazole disulfide； 二硫化苯并噻唑 benzothiazyl disulfide 二硫化苯并噻唑 IUPAC：bis(1,3-benzothiazol-2-yl) disulfide 双（1.3-苯并噻唑-2）二硫化物 CAS RN： 120－ 78－5 |
| 54 | MPBM | N,N,-m-phenylene-bis-maleimide N,N,-间苯撑－双马来酰亚胺 IUPAC：N,N,-m-phenylenedimaleimide N,N,-间苯撑二马来酰亚胺 CAS RN：3006－ 93－7 |
| 55 | MPTD | N,N，-dimethyl- N,N，-diphenylthiuram disulfide N,N，-二甲基-N,N，-二苯基秋兰姆二硫化物 IUPAC：same 同上 CAS RN： 10591－ 84－1 |
| 56 | MTT | 3-methylthiazolidine-thione-2 3－甲基四氢噻唑－硫酮－2 IUPAC：3-methylthiazolidine-2-thione 3－甲基四氢噻唑－2－硫酮 CAS RN： 1908－ 87－8 |
| 57 | OTBG | o-tolylbiguanide 邻甲苯基缩二胍 IUPAC：1－o-tolylbiguanide 1－邻甲苯基缩二胍 CAS RN： 93－ 69－6 |
| 58 | OTOS | N-oxydiethylene thiocarbamyl-N,-oxydiethylenesulfenamide N-氧化二乙基硫代氨基甲酰－N,- 氧联二乙基次磺酰胺 IUPAC： 4-[morpholino(thiocarbonyl)thio]-morpholine 4－[吗啉－（硫代羧基）硫代]－吗啉 CAS RN： 13752－ 51－7 |
| 59 | PAX | potassium amylxanthate 正戊基黄原酸钾 IUPAC：O-pentyl ester carbonodithioic acid, potassium salt (1:1) 二硫代乙酸-O-戊酯钾盐（1:1） CAS RN:2720-73-2 |
| 60 | PbDAC | Lead diamyldithiocarbamate 二烷基二硫代氨基甲酸铅 IUPAC：lead bis(dipentyldithiocarbamate) 双(二戊基二硫代氨基甲酸)铅 CAS RN：36501－ 84－5 |
| 61 | PbDMC | Lead dimethyldithiocarbamate 二甲基二硫代氨基甲酸铅 IUPAC：lead bis(dimethyldithiocarbamate) 双(二甲基二硫代氨基甲酸)铅 CAS RN：19010－ 66－3 |
| 62 | PEX | potassium ethylxanthate 乙基黄原酸钾 IUPAC： O-ethyl ester carbonodithioic acid, potassium salt (1:1) 二硫代乙酸-O-乙酯钾盐（1:1） CAS RN: 140-89-6 |
| 63 | PIBX | potassium isobutylxanthate 异丁基黄原酸钾 IUPAC： O-(2-methylpropyl) ester carbonodithioic acid, potassium salt (1:1) 二硫代乙酸-o-2-甲基丙酯钾盐（1:1） CAS RN: 13001-46-2 |
| 64 | PMPDC | 2-methy-1-pieridinium 2-methylpiperidine-1-carbodithiolate 2-甲基哌啶二硫代氨基甲酸-2-甲基哌啶酯 IUPAC: same 同上 CAS RN: 69039-25-4 |
| 65 | PPDC | piperidinium pentamethylendithiocarbamate 哌啶二硫代甲酸哌啶盐 piperidine pentamethylendithiocarbamate 哌啶二硫代甲酸哌啶盐 IUPAC: piperidinium piperidine-1-carbodithioate 1-哌啶二硫代甲酸哌啶盐 CAS RN: 98-77-1 |
| 66 | SDBC | sodium dibutyldithiocarbamate 二丁基二硫代氨基甲酸钠 IUPAC：same 同上 CAS RN： 136－30－1 |
| 67 | SDBzC | sodium dibenzyldithiocarbamate 二苄基二硫代氨基甲酸钠 IUPAC：N,N-bis(phenylmethyl)-carbamodithioic acid, sodium salt (1:1) N,N-二苄基-二硫代甲酸, 钠盐(1:1) CAS RN：55310-46-8 |
| 68 | SDEC | sodium diethyldithiocarbamate 二乙基二硫代氨基甲酸钠 IUPAC： same 同上 CAS RN： 148－18－5 |
| 69 | SDMC | sodium dimethyldithiocarbamate 二甲基二硫代氨基甲酸钠 IUPAC：same 同上 CAS RN：128－04－1 |
| 70 | SeDEC | selenium diethyldithiocarbamate 二乙基二硫代氨基甲酸硒 IUPAC：selenium tetrakis(diethyldithiocarbamate) 四 （二乙基二硫代氨基甲酸）硒 CAS RN： 136－92－5 |
| 71 | SeDMC | selenium dimethyldithiocarbamate 二甲基二硫代氨基甲酸硒 IUPAC：selenium tetrakis(dimethyldithiocarbamate) 四（二甲基二硫代氨基甲酸）硒 CAS RN： 144－34－3 |
| 72 | SIBX | sodium isobutylxanthate 异丁基黄原酸钠 IUPAC: O-(2-methylpropyl) ester carbonodithioic acid, sodium salt (1:1) O-(2-甲基丙基)黄原酸,钠盐(1:1) CAS RN: 25306-75-6 |
| 73 | SIX | sodium isopropylxanthate 异丙基黄原酸钠 IUPAC: sodium O-isopropyl dithiocarbonate o-异丙基二硫代碳酸钠盐 CAS RN:140-93-2 |
| 74 | SMBT | sodium 2-mercaptobenzothiazole 巯基苯并噻唑钠 IUPAC: 2(3H)-benzothiazolethione, sodium salt (1:1) 2(3H)- 巯基苯并噻唑,钠盐 (1:1) CAS RN:2492-26-4 |
| 75 | TAC | triallylcyanurate 三聚氰酸三烯丙酯 IUPAC：2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine 2，4，6－三烯丙基氧代－1,3,5－三嗪 CAS RN： 101－37－1 |
| 76 | TAIC | trially isocyanurate 三烯丙基异氰酸盐 IUPAC：1，3，5- triallyl-1，3，5-triazine-2，4，6-trione 1，3，5－三烯丙基－1，3，5-三嗪－2，4，6－三酮 CAS RN： 1025－15－6 |
| 77 | TBBS | N-tert-butylbenzothiazole-2-sulfenamide N-叔丁基苯并噻唑－2－次磺酰胺 N-tert-butylbenzothiazyl sulfenamide N-叔丁基苯并噻唑次磺酰胺 IUPAC：N-tert-butyl-1,3-benzothiazole-2-sulfenamide N-叔丁基－1，3－苯并噻唑－2-次磺酰胺 CAS RN： 95－31－8 |
| 78 | TBCP | tert-butyl cumyl peroxide 叔丁基异丙苯基过氧化物 tert-butylperoxyisopropylbenzene 叔丁基过氧化异丙基苯 IUPAC：tert-butyl 1－methyl-1-phenylethyl peroxide 叔丁基－1－甲基－1－苯乙基过氧化物 CAS RN： 3457－61－2 |
| 79 | TBPB | tert-butyl perbenzoate 叔丁基过氧化苯甲酸酯 IUPAC：same 同上 CAS RN： 614－45－9 |
| 80 | TBSI | N-tert-butyl-bis-2-benzothiazole sulfenamide N-叔丁基-双(2-苯并噻唑)次磺酰亚胺 IUPAC: N-2(-benzothiazolylthio)-N-1,1-(dimethylethyl)-2-benzothiazolesulfenamide N-2-苯并噻唑-N-1,1-二甲基乙基-2-苯并噻唑次磺酰亚胺 CAS RN: 3741-80-8 |
| 81 | TBTD | tetrabutylthiuram disulfide 二硫代四丁基秋兰姆 IUPAC：same 同上 CAS RN： 1634－02－2 |
| 82 | TBzTD | tetrabenzylthiuram disulfide 二硫代四苄基秋兰姆 IUPAC：same 同上 CAS RN： 10591－85－2 |
| 83 | TeDEC | tellurium diethyldithiocarbamate 二乙基二硫代氨基甲酸碲 IUPAC：tellurium tetrakis（diethyldithiocarbamate） 四（二乙基二硫代氨基甲酸）碲 CAS RN： 20941-65-5 |
| 84 | TESPT | bis-(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfide 双（3－三乙氧基丙基硅烷）四硫化物 IUPAC：bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide 双[3－（三乙氧基甲硅烷基丙基]四硫化物 CAS RN： 40372－72－3 |
| 85 | TETD | tetraethylthiuram disulfide 二硫化四乙基秋兰姆 IUPAC：same 同上 CAS RN： 97－77－8 |
| 86 | TIBTD | tetraisobuylthiuram disulfide 二硫代四异丁基秋兰姆 IUPAC：same 同上 CAS RN：3064－73－1 |
| 87 | TMPTM | trimethylolpropane trimethacrylate 三羟甲基丙烷三丙烯酸甲酯 IUPAC：2-ethyl-2-(methacryloyloxymethyl)trimethylene dimethacrylate 2－乙基－2－（异丁烯酰羟甲基）三亚甲基二丙烯酸甲酯 CAS RN： 3290－92－4 |
| 88 | TMTD | tetramethylthiuram disulfide 二硫化四甲基秋兰姆 IUPAC：same 同上 CAS RN： 137－26－8 |
| 89 | TMTM | tetramethylthiuram monosulfide 单硫化四甲基秋兰姆 IUPAC：same 同上 CAS RN： 97－74－5 |
| 90 | TMU | 1,1,3-trimethyl-2-thiourea 1,1,3-三甲基-2-硫脲 IUPAC: same 同上 CAS RN: 2489-77-2 |
| 91 | TU | thiourea 硫脲 IUPAC：2- thiourea 2-硫脲 CAS RN：62－56－6 |
| 92 | ZBX | zinc butylxanthate 丁基黄原酸锌 IUPAC：zinc di-o-butyl bis(dithiocarbonate) 二邻丁基双（二硫代碳酸）锌 CAS RN：150－88－9 |
| 93 | ZDBC | zinc dibutyldithiocarbamate 二丁基二硫代氨基甲酸锌 IUPAC：zinc bis(dibutyldithiocarbamate) 双（二丁基二硫代氨基甲酸）锌 CAS RN：136－23－2 |
| 94 | ZDBzC | zinc dibenzyldithiocarbamate 二苯甲基二硫代氨基甲酸锌 IUPAC： zinc bis(dibenzyldithiocarbamate) 双（二苯甲基二硫代氨基甲酸）锌 CAS RN： 14726－36－4 |
| 95 | ZDBP | zinc dibutyldithiophosphate 二丁基二硫代磷酸锌 IUPAC：zinc bis( O,O-dibutyl phosphorodithioate) 双（邻，邻－二丁基二硫代磷酸）锌 CAS RN： 6990－43－8 |
| 96 | ZDEC | zinc diethyldithiocarbamate 二乙基二硫代氨基甲酸锌 IUPAC：zinc bis(diethyldithiocarbamate) 双（二乙基二硫代氨基甲酸）锌 CAS RN： 14324－55－1 |
| 97 | ZDIBC | zinc diisobutyldithiocarbamate 二异丁基二硫代氨基甲酸锌 IUPAC：zinc diisobutyl bis(dithiocarbamate) 二异丁基-双二硫代氨基甲酸锌 CAS RN： 36190－62－2 |
| 98 | ZDMC | zinc dimethyldithiocarbamate 二甲基二硫代氨基甲酸锌 IUPAC：zinc bis(dimethyldithiocarbamate) 双（二甲基二硫代氨基甲酸）锌 CAS RN： 137－30－4 |
| 99 | ZDNC | zinc dinonyldithiocarbamate 二壬基二硫代氨基甲酸锌 IUPAC：zinc bis(dinonyldithiocarbamate) 双（二壬基二硫代氨基甲酸）锌 CAS RN： 14244－40－7 |
| 100 | ZDINC | zinc diisononyldithiocarbamate 二异壬基二硫代氨基甲酸锌 IUPAC：bis-[N,N-bis(3,5,5-trimethylhexyl)carbamodithioato-κS,κS']-zinc 二-[N,N-二(3,5,5-三甲基己基)二硫代氨基甲酸-κS,κS']-锌 CAS RN：84604-96-6 |
| 101 | ZEHBP | zinc ethylhexyl-butyldithiophosphate 乙基己基-丁基二硫代磷酸锌 IUPAC：zinc bis[O-butyl-O-(2-ethylhexyl)phosphorodithioate] 双[邻丁基-邻（2－乙基己基）二硫代磷酸]锌 CAS RN：26566－95－0 |
| 102 | ZEPC | zinc ethylphenyldithiocarbamate 乙基苯基二硫代氨基甲酸锌 IUPAC：zinc bis[ethyl(phenyl)dithiocarbamate] 双[乙基（苯基）二硫代氨基甲酸]锌 CAS RN：14634－93－6 |
| 103 | ZEX | zinc ethylxanthate 乙基黄原酸锌 IUPAC：zinc di-o-ethyl bis(dithiocarbonate) 二邻乙基双（二硫代甲酸）锌 CAS RN： 13435－48－8 |
| 104 | ZIX | zinc isopropylxanthate 异丙基黄原酸锌 IUPAC：zinc di-isopropyl bis(dithiocarbonate) 双(二异丙基二硫代碳酸)锌 CAS RN：1000－90－4 |
| 105 | ZMBT | zinc 2-mercaptobenzothiazole 2－巯基苯并噻唑锌 IUPAC：zinc bis(1,3-benzothiazole-2-thiolate) 双（1,3－苯并噻唑－2－硫醇）锌 CAS RN：155－04－4 |
| 106 | ZPMC | zinc pentamethylenedithiocarbamate 环戊烷甲基二硫代氨基甲酸锌 IUPAC：zinc bis(piperidino-1-carbodithioate) 双（哌啶基-1-二硫代甲酸）锌 CAS RN：13878－54－1 |

4活化剂及加工助剂

表2  活化剂及加工助剂

| 序号 | 缩略语 | 化学名称 、IUPAC名称和CAS RN |
| --- | --- | --- |
| 1 | DBDPD | o,o’-bis(benzamido)diphenyldisulfane O,O'-二苯甲酰氨基二苯基二硫化物 IUPAC: same 同上 CAS RN: 135-57-9 |
| 2 | DEA | diethanolamine 二乙醇胺 IUPAC：2,2,-iminodiethanol 2，2‘－亚胺基二乙醇 CAS RN： 111－42－2 |
| 3 | DEG | diethylene glycol 二乙基二醇 IUPAC：2,2-oxydiethanol 2，2‘－氧代二乙醇 （一缩二乙二醇） CAS RN： 111－46－6 |
| 4 | PEG | polyethylene glycol 聚乙烯乙二醇 IUPAC：α－hydro－ω－hydroxypoly(oxyethylene) α－氢－ω－羟基聚（氧代乙烯） CAS RN： 25322－68－3 |
| 5 | PPG | polypropylene glycol 聚丙烯乙二醇 IUPAC：α－hydro－ω－hydroxypoly(oxypropylene) α－氢－ω－羟基聚（氧代丙烯） CAS RN：25322－69－4 |
| 6 | PVME | polyvinyl methyl ether 聚乙烯基甲基醚 IUPAC：poly(methoxyethylene) 聚（甲氧基乙烯） CAS RN： 9003－09－2 |
| 7 | SPCP | sodium pentachlorophenate 五氯苯酚钠盐 IUPAC：sodium pentachlorophenoxide 五氯苯酚钠盐 CAS RN：131－52－2 |
| 8 | TEA | triethanolamine 三乙醇胺 IUPAC：2，2,，2,，-nitrilotriethanol 2，2,，2,，－氮基三乙醇 CAS RN：102－71－6 |
| 9 | ZBTP | zinc 2-benzamidobenzenethiolate 2 -苯甲酰胺苯二硫醇锌 IUPAC: same 同上 CAS RN: 30429-79-9 |
| 10 | ZEH | zinc 2-ethylhexanoate； 2－乙基己酸锌； Zine octanoate 辛酸锌 IUPAC：zinc bis(2-ethylhexanoate) 双（2－乙基己酸）锌 CAS RN：136－53－8 |

5防焦剂

表3 防焦剂

| 序号 | 缩略语 | 化学名称 、IUPAC名称和CAS RN |
| --- | --- | --- |
| 1 | CTP | N-cyclohexylthiophthalimide N-环己基硫代邻苯二甲酰亚胺 IUPAC：N-(cyclohexylthio)phthalimide N-（环己基硫代）邻苯二甲酰亚胺 CAS RN：17796－82－6 |
| 2 | HITM | hexaisopropylthiomelamine 六异丙基硫代蜜胺 IUPAC：hexakis(isopropylthio)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine 六（异丙基硫代）-1,3-三嗪-2,4,6-三胺 CAS RN： 86098－92－2 |
| 3 | NDPA | N-nitrosodiphenylamine N-亚硝基二苯胺 IUPAC：same 同上 CAS RN：86－30－6 |
| 4 | PHT | phthalic anhydride 邻苯二甲酸酐 IUPAC: same 同上 CAS RN: 85-44-9 |

6防老剂、抗氧剂和抗臭氧剂

6.1双酚抗降解剂的命名

双酚抗降解剂的缩略语由一个字母和数字的组合。

表4  双酚抗降解剂的命名规定

| 命名规定 | 缩写词 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 酚环上桥原子的位置 | o- | 邻位 |
|  | m- | 间位 |
|  | p- | 对位 |
| 连接两个苯酚分子的性质 | M | 亚甲基 |
|  | B | 亚丁基 |
|  | IB | 异亚丁基 |
|  | IP | 异亚丙基 |
|  | T | 巯基 |
| 双酚结构的识别 | Bp | 双酚结构 |
| 酚环的烷基取代基，用数字来标记里面的碳原子 | 1 | 甲基 |
|  | 2 | 乙基 |
|  | 4 | 叔丁基 |
|  | 9 | 壬基 |
|  | C | 环己基 |

6.2抗降解剂、抗氧剂和抗臭氧剂的缩略语和名称

表5  抗降解剂、抗氧剂和抗臭氧剂

| 序号 | 缩略语 | 化学名称 、IUPAC名称和CAS RN |
| --- | --- | --- |
| 1 | AANA | aldol-α-naphthylamine 2－醇醛－α－萘胺 IUPAC：not possible 不存在 CAS RN：现没有 |
| 2 | ADPA | acetone-diphenylamine condensate 丙酮－二苯胺缩合物 IUPAC：not possible 不存在 CAS RN：68412－48－6 |
| 3 | APPD | N-alkyl-N,-phenyl-p-phenylenediamine N－烷基－N,－苯基对苯二胺 IUPAC：not possible,generic name ,not a single compound 不存在,通常名称不是单个的化合物 CAS RN：现没有 |
| 4 | p-BBp14 | 4,4,-butylidene-bis(6-tert-butyl-m-cresol) 4，4，－亚丁基－双（6－叔丁基间甲酚） IUPAC：6,6,-di-tert-butyl-4,4,-butylidenedi(m-cresol) 6，6，－二叔丁基－4，4，－亚丁基二（间甲酚） CAS RN： 85－60－9 |
| 5 | o-1BBPp11 | 2，2，isobutylidene-bis-(4,6-dimethylphenol) 2，2，－亚异丁基－双－（4，6－二甲基苯酚） IUPAC：2，2，isobutylidene- 4,4,,6,6,-tetramethyldiphenol 2，2，－亚异丁基－4，4，,6，6, -四甲基二苯酚 CAS RN：33145－10－7 |
| 6 | BHA | butyl hydroxyanisole 丁基羟基苯甲醚 IUPAC：a mixture of 2-tert-butyl-4- hydroxyanisole and 3-tert-butyl-4- hydroxyanisole 2－叔丁基－4－羟基苯甲醚和3－叔丁基－4－羟基苯甲醚的混合物 CAS RN：25013－16－5 |
| 7 | BHT | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol; 2,6-二叔丁基－4－甲基苯酚 butylated hydroxytoluene 丁基羟基甲苯 IUPAC：2，6-di-tert-butyl-p-cresol 2，6－二叔丁基对甲酚 CAS RN：128－37－0 |
| 8 | CPPD | N-cyclohexyl-N,-phenyl-p-phenylenediamine N－环己基－N,－苯基对苯二胺 IUPAC：same 同上 CAS RN：101－87－1 |
| 9 | DAHQ | 2，5-di-tert-amylhydroquinone 2，5－二叔戊基对苯二酚（氢醌） IUPAC：2，5-di-tert-pentylhydroquinone 2，5－二叔戊基对苯二酚（氢醌） CAS RN：79－74－3 |
| 10 | DBHQ | 2，5-di-tert-butylhydroquinone 2，5－二叔丁基对苯二酚（氢醌） IUPAC：same 同上 CAS RN：88－58-4 |
| 11 | DCD | 4,4’-bis(1-methyl-1-phenylethyl)-diphenylamine 4,4'-二(1-甲基-1-苯乙基)二苯胺 IUPAC: same 同上 CAS RN: 10081-67-1 |
| 12 | DLTDP | dilauryl thiodipropionate 硫代二丙酸二月桂酯 IUPAC：didodecyl-3,3,- thiodipropionate 双十二烷基－3，3，－硫代二丙酸酯 CAS RN：123－28-4 |
| 13 | DMHPD | N,N,－bis(1-methylheptyl)-p-phenylenediamine N,N,－双（1－甲基庚基）－对苯二胺 IUPAC：same 同上 CAS RN：103－96－8 |
| 14 | DNPD | N,N,－di-naphthyl-p-phenylenediamine N,N,－二萘基对苯二胺 IUPAC：same 同上 CAS RN：93－46－9 |
| 15 | DPA | diphenylamine 二苯胺 IUPAC：same 同上 CAS RN：122－39－4 |
| 16 | DPPD | N,N,－diphenyl-p-phenylenediamine N,N,－二苯基对苯二胺 IUPAC：same 同上 CAS RN：74－31－7 |
| 17 | DSTDP | distearyl thiodipropionate 硫代二丙酸双十八醇酯 IUPAC：dioctadecyl-3,3,- thiodipropionate 双十八烷基－3，3，－硫代二丙酸酯 CAS RN：693－36－7 |
| 18 | DTPD | N,N,－ditolyl-p-phenylenediamine N,N,－二甲苯基对苯二胺 IUPAC：N,N,－di-x-tolyl-p-phenylenediamine,where x denotes o,m,p or mixture N,N,－二－x－甲苯基对苯二胺，式中x代表o,m,p或其混合。 CAS RN：27417－40－9 |
| 19 | ETMQ | 6-ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline 6－乙氧基－1，2－二氢（化）－2，2，4－三甲基喹啉 IUPAC：same 同上 CAS RN：91－53－2 |
| 20 | p-IPBp(4)n | polybutylated bisphenol A 聚丁酯双酚A IUPAC：not possible 不存在 CAS RN：68784-69-0 |
| 21 | IPDPA | p-isopropoxydiphenylamine 对异丙氧基二苯胺 IUPAC：4- isopropoxy-N-phenylaniline 4－异丙氧基－N－苯基苯胺 CAS RN：101－73－5 |
| 22 | IPPD | N-isopropyl-N,- phenyl-p-phenylenediamine N－异丙基－N,－苯基对苯二胺 IUPAC：same 同上 CAS RN：101－72－4 |
| 23 | MBI | 2-mercaptobenzimidazole 2-巯基苯并咪唑 IUPAC：benzimidazole-2-thiol 苯并咪唑－2－硫醇 CAS RN：583－39－1 |
| 24 | o-MBp1C | 2，2，－methylene-bis(4-methyl-6-cyclohexylphenol) 2，2，－亚甲基－双（4－甲基－6－环己基苯酚） IUPAC： 6，6，－dicyclohexyl-2，2，－methylenedi(p-cresol) 6，6，－二环己基－2，2，－亚甲基二（对甲酚） CAS RN：4066－02－8 |
| 25 | o-MBp1(1C) | 2，2，－methylene-bis[6-(1-methyl cyclohexyl)-p- cresol] 2，2，－亚甲基－双[6－(1-甲基环己基）－对甲酚] IUPAC：6，6，－bis(1-methylcyclohexyl)-2，2，－methylenedi(p-cresol) 6，6，－双（1－甲基环己基）－2，2，－亚甲基二（对甲酚） CAS RN：77－62－3 |
| 26 | o-MBp14 | 2，2，－methylene-bis(4-methyl-6-tert-butylphenol) 2，2，－亚甲基－双（4－甲基－6－叔丁基苯酚） IUPAC： 6，6，－di-tert-butyl-2，2，－methylenedi(p-cresol) 6，6，－二叔丁基－2，2，－亚甲基二（对甲酚） CAS RN：119－47－1 |
| 27 | o-MBp19 | 2，2，－methylene-bis(4-methyl-6-nonylphenol) 2，2，－亚甲基－双（4－甲基－6－壬基苯酚） IUPAC： 6，6，－dinonyl-2，2，－methylenedi(p-cresol) 6，6，－二壬基－2，2，－亚甲基二（对甲酚） CAS RN： 7786－17－6 |
| 28 | o-MBp24 | 2，2，－methylene-bis(4-ethyl-6-tert-butylphenol) 2，2，－亚甲基－双（4－乙基－6－叔丁基苯酚） IUPAC：6，6，－di-tert-butyl-4，4，-diethyl-2，2，－methylenediphenol 6，6，－二叔丁基－4，4，－二乙基－2，2，－亚甲基二苯酚 CAS RN：88－24－4 |
| 29 | o-MBp44 | 4，4，－methylene-bis(2,6-di-tert-butylphenol) 4，4，－亚甲基－双(2，6－二叔丁基苯酚） IUPAC：2，2，，6，6，－tetra-tert-butyl-4，4，－methylenediphenol 2，2，，6，6，－四叔丁基－4，4，－亚甲基二苯酚 CAS RN：118－82－1 |
| 30 | MMBI | 2-mercapto-4(or 5)-methylbenzimidazole 2-巯基－4（或5）－甲基苯并咪唑 IUPAC：4-methylbenzimidazole-2-thiol 4－甲基苯并咪唑－2－硫醇 5-methylbenzimidazole-2-thiol 5－甲基苯并咪唑－2－硫醇 CAS RN：27231－33－0（4－methyl） 27231－33－0（4－甲基） CAS RN：27231－36－3（5－methyl） 27231－36－3（5－甲基） |
| 31 | NDIBC | nickel dibutyldithiocarbamate 二丁基二硫代氨基甲酸镍 IUPAC：nickel bis(dibutyldithiocarbamate) 双（二丁基二硫代氨基甲酸）镍 CAS RN：13927－77－0 |
| 32 | NDINC | nickel diisononyldithiocarbamate 双壬基二硫代氨基甲酸镍 IUPAC：bis-(N,N-diisononylcarbamodithioato-κS,κS')-nickel 双（N,N’-二壬基二硫代氨基甲酸镍） CAS RN: 85604-95-5, 85298-61-9 |
| 33 | NDMC | nickel dimethyldithiocarbamate 二甲基二硫代氨基甲酸镍 IUPAC:bis-(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')-nickel-(SP-4-1) 双（ N,N'-二甲基二硫代氨基甲酸)镍 CAS RN: 15521-65-0 |
| 34 | ODPA | octylated diphenylamine 辛基化二苯胺 IUPAC：not possible 不存在 CAS RN：106－67－7; 68411-46-1 |
| 35 | PAN | N－phenyl-α－naphthylamine N－苯基－α－萘胺 IUPAC：N－(1-naphthyl)aniline N－（1－萘基）苯胺 CAS RN：90－30－2 |
| 36 | PBN | N－phenyl-β－naphthylamine N－苯基－β－萘胺 IUPAC：N－(2-naphthyl)aniline N－（2－萘基）苯胺 CAS RN：135－88－6 |
| 37 | SDPA | styrenated diphenylamine 苯乙烯化二苯胺 IUPAC：not possible 不存在 CAS RN：68442－68－2 |
| 38 | SPH | styrenated phenol 苯乙烯化苯酚 IUPAC：not possible 不存在 CAS RN：61788－44－1 |
| 39 | p-TBp14 | 4，4，－thio-bis(2-tert-butyl- m-cresol) 4，4，－硫代－双（2－叔丁基间甲酚） IUPAC：2，2，－di-tert butyl- 4，4，－thiodi(m-cresol) 2，2，－二叔丁基－4，4，－硫代二（间甲酚） CAS RN：96－69－5 |
| 40 | TMQ | Polymerized 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline 2，2，4－三甲基－1，2－二氢化喹啉聚合物 IUPAC：not possible 不存在 CAS RN：26780－96－1 |
| 41 | TNPP | tri(nonylphenyl)phosphite 三（壬基苯基）亚磷酸酯 IUPAC：tris(x－nonylphenyl) phosphite,where x denotes o,m,p or mixture 三（x－壬基苯基）亚磷酸酯，其中x表示o,m，p或其混合 CAS RN：26523－78－4 |
| 42 | TSDPA | 4-(4-toluenesulfonylamido)-diphenylamine 4-(4-甲苯磺酰胺)-二苯胺 IUPAC: same 同上 CAS RN: 100-93-6 |
| 43 | ZMBI | zinc 2-mercaptobenzimidazole 2-巯基苯并咪唑锌 IUPAC：zinc bis(benzimidazole-2-thiolate) 双（苯并咪唑-2-硫醇）锌 CAS RN：3030－80－6 |
| 44 | ZMMBI | zinc 2-mercapto-4(or 5)-methylbenzimidazole 2-巯基－4（或5）－甲基苯并咪唑锌 IUPAC：zinc bis(4-methylbenzimidazole-2-thiolate) 双（4－甲基苯并咪唑锌－2－硫醇）锌 zinc bis(5-methylbenzimidazole-2-thiolate) 双（5－甲基苯并咪唑锌－2－硫醇）锌 CAS RN：61617－00－3 |
| 45 | 6PPD | N-1,3-dimethylbutyl-N’-phenyl-p-phenylenediamine N-1,3-二甲基丁基-N’-苯基对苯二胺 IUPAC：same 同上 CAS RN：793－24－8 |
| 46 | 7PPD | N-1,4-dimethylpentyl-N’-phenyl-p-phenylenediamine N-1,4-二甲基戊基-N’-苯基对苯二胺 IUPAC：same 同上 CAS RN：3081－01－4 |
| 47 | 77PD | N,N,－bis(1,4-dimethylpentyl)-p-phenylenediamine N,N,－双（1，4－二甲基戊基）－对苯二胺 IUPAC：same 同上 CAS RN：3081－14－9 |
| 48 | 8HPPD | N-ethylhexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine N-乙基己基-N'-苯基对苯二胺 IUPAC: N-(2-ethylhexyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine N-(2-乙基己基)-N'-苯基对苯二胺 CAS RN:82209-88-9 |
| 49 | 8PPD | N－octyl- N,- phenyl-p-phenylenediamine N－辛基－N,－苯基－对苯二胺 IUPAC：N－(1-methylheptyl)- N,- phenyl-p-phenylenediamine N－（1－甲基庚基）－N，－苯基－对苯二胺 CAS RN：15233－47－3 |
| 50 | 88PD | N，N，－dioctyl-p-phenylenediamine N，N，－二辛基－对苯二胺 IUPAC：N，N，－bis(1-ethyl-3-methylpentyl)-p-phenylenediamine N,N,－双（1－乙基－3－甲基戊基）－对苯二胺 CAS RN：1241－28－7 鼓励使用IUPAC中给出具体辛基异构体, 以避免混淆DMHPD 1-methylheptyl异构体。 |

7防老剂、抗氧剂和抗臭氧剂

7.1命名规定

7.1.1本列表中列出的是橡胶配料中最常用的增塑剂，其他的增塑剂缩略语在ISO 1043-3中。

7.1.2除非另有说明，烷基是正烷基，邻苯二甲酸盐类是指邻苯二甲酸酯。

7.1.3在缩略语中不用字母符号（n-）表示直链醇，支链的（异）醇用字母I代替，但有一个例外：字母O被广泛用来表示2-乙基己基（例如，在DOA和DOP），这种用法可以在国际标准中看到。因为这个双重用法，在7.1.2规定的应用是最重要的。

7.1.4对于相同醇类的二酯类增塑剂，缩写词的第一个字母是D。

7.1.5混合增塑剂在本标准不考虑。

7.1.6用“异”命名的增塑剂表示支链可能包括多种异构体。因此，没有单一的IUPAC名称可以描述每个增塑剂的具体化学组分。

7.2增塑剂和软化剂的缩略语和名称

表6 增塑剂和软化剂的缩略语和名称

| 序号 | 缩略语 | 化学名称 、IUPAC名称和CAS RN |
| --- | --- | --- |
| 1 | BBP | benzyl butyl phthalate 邻苯二甲酸丁苄酯 IUPAC：same 同上 CAS RN：85－68－7 |
| 2 | BOA | benzyl octyl adipate 己二酸辛苄酯 IUPAC：benzyl 2-ethylhexyl adipate 己二酸2-乙基己基苄酯 CAS RN：3089－55－2 |
| 3 | BOP | butyl octyl phthalate 邻苯二甲酸辛丁酯 IUPAC：butyl 2-ethylhexyl phthalate 邻苯二甲酸 2-乙基己基丁酯 CAS RN：85－69－8; |
| 4 | DBP | dibutyl phthalate 邻苯二甲酸二丁酯 IUPAC：same 同上 CAS RN：84－74－2 |
| 5 | DBS | dibutyl sebacate 癸二酸二丁酯 IUPAC：same 同上 CAS RN：109－43－3 |
| 6 | DEP | diethyl phthalate 邻苯二甲酸二乙酯 IUPAC：same 同上 CAS RN：84－66－2 |
| 7 | DIBA | diisobutyl adipate 己二酸二异丁酯 IUPAC：same 同上 CAS RN：141－04－8 |
| 8 | DIBP | diisobutyl phthalate 邻苯二甲酸二异丁酯 IUPAC：same 同上 CAS RN：84－69－5 |
| 9 | DIDA | diisodecyl adiate 己二酸二异癸酯 IUPAC:见7.1.6 CAS RN：27178－16－1 |
| 10 | DIDP | diisodecyl phthalate 邻苯二甲酸二异癸酯 IUPAC: 见7.1.6 CAS RN：26761－40－0 |
| 11 | DIOA | diisooctyl adipate 己二酸二异辛酯 IUPAC: 见7.1.6 CAS RN：1330－86－5 |
| 12 | DIOP | diisooctyl phthalate 邻苯二甲酸二异辛酯 IUPAC: 见7.1.6 CAS RN：27554－26－3 |
| 13 | DMP | dimethyl phthalate 邻苯二甲酸二甲酯 IUPAC：same 同上 CAS RN：131－11－3 |
| 14 | DMS | dimethyl sebacate 癸二酸二甲酯 IUPAC：same 同上 CAS RN：106－79－6 |
| 15 | DOA | dioctyl adipate 己二酸二辛酯 IUPAC：bis(2-ethylhexyl) adipate 己二酸二(2-乙基己基)酯 CAS RN：103－23－1 |
| 16 | DOP | dioctyl phthalate 邻苯二甲酸二辛酯 IUPAC：bis(2-ethylhexyl) phthalate 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 CAS RN：117－81－7 |
| 17 | DOS | dioctyl sebacate 癸二酸二辛酯 IUPAC：bis(2-ethylhexyl) sebacate 癸二酸二(2-乙基己基)酯 CAS RN：122－62－3 |
| 18 | DOTP | dioctyl terephthalate： 对苯二甲酸二辛酯 bis(2-ethylhexyl) terephthalate 对苯二甲酸二（2－乙基己基）酯 IUPAC：bis(2-ethylhexyl) terephthalate 对苯二甲酸二（2－乙基己基）酯 CAS RN：6422－86－2 |
| 19 | DOZ | dioctyl azelate 壬二酸二辛酯 IUPAC：bis(2-ethylhexyl) azelate 壬二酸二（2－乙基己基）酯 CAS RN：2064－80－4; 103－24－2 |
| 20 | DPP | diphenyl phthalate 邻苯二甲酸二苯酯 IUPAC：same 同上 CAS RN：84－62－8 |
| 21 | DUP | diundecyl phthalate 邻苯二甲酸十一烷基酯 IUPAC：same 同上 CAS RN：3648－20－2 |
| 22 | ELO | epoxidized linseed oil 环氧化亚麻籽油 IUPAC：not possible 不存在 CAS RN：8016－11－3 |
| 23 | ESO | epoxidizde soya bean oil 环氧大豆油 IUPAC：not possible 不存在 CAS RN： 8013－07－8 |
| 24 | ODA | octyl decyl adipate 己二酸辛癸酯 IUPAC：decyl octyl adipate 己二酸癸辛酯 CAS RN： 110－29－2 |
| 25 | TCEP | trichloroethyl phosphate 三氯乙基磷酸酯 IUPAC：tri-(2-chloroethyl) orthophosphate 三（2－氯乙基）正磷酸酯 CAS RN： 115－96－8 |
| 26 | TCP | tricresyl phosphate 磷酸三甲酚酯 IUPAC：tri-x-tolyl orthophosphate,where x denotes o,m,p or mixtuee 正磷酸三－x -甲苯基酯,其中x表示邻、间、对或其混合物 CAS RN： 1330－78－5； |
| 27 | TOP | trioctyl phosphate； 磷酸三辛酯 tri-(2-ethylhexyl) orthophosphate 三－（2－乙基己基）正磷酸酯 IUPAC：tris(2 – ethylhexyl) orthophosphate 三（2－乙基己基）正磷酸酯 CAS RN： 78－42－2 |
| 28 | TOTM | trioctyl trimellitate; 偏苯三酸三辛酯 tri(2 – ethylhexyl) trimellitate; 三（2－乙基己基）偏苯三酸酯 IUPAC：tris(2 – ethylhexyl)benzene-1,2,4-tricarboxylate 1，2，4－苯三甲酸三（2－乙基己基）酯 CAS RN： 3319-31-1 |

8发泡剂

表7 发泡剂

| 序号 | 缩略语 | 化学名称 、IUPAC名称和CAS RN |
| --- | --- | --- |
| 1 | ADC | azodicarbonamide 偶氮二甲酰胺 IUPAC：C,C’-azodi（formamide） C,C’-偶氮二(甲酰胺) CAS RN： 123－77－3 |
| 2 | BDSH | benzene-1,3-disulfonylhydrazide 1,3二磺酰肼苯 IUPAC：benzene-1,3-di(sulfonohydrazide) 1,3-二（磺酰肼）苯 CAS RN：4547－70－0 |
| 3 | BSH | benzene sulfonylhydrazide 苯磺酰肼 IUPAC：benzenesulfonohydrazide 苯磺酰肼 CAS RN：80－17－1 |
| 4 | DNPT | dinitrosopentamethylenetetramine 二亚硝基五亚甲基四胺 IUPAC：3,7- dinitroso-1,3,5,7-tetraazabicyclo[3,3,1]nonane 3,7-二亚硝基-1,3,5,7-四二环[3,3,1]壬烷 CAS RN： 101－25－7 |
| 5 | OBSH | 4,4’-oxybis(benzenesulfonylhydrazide) 4,4’-氧代双苯磺酰肼 IUPAC: same 同上 CAS RN: 80-51-3 |
| 6 | TSH | p- toluenesulfonylhydrazide 对甲苯磺酰肼 IUPAC：bis(4- tolylsulfonylhydrazide) 双（4－甲苯基磺酰肼） CAS RN： 1576－35－8 |
| 7 | TSS | p-toluenesulfonylsemicarbazide 对甲苯磺酰氨基脲 IUPAC：4-toluenesulfonylsemicarbazide 4－甲苯磺酰氨基脲 CAS RN：10396－10－8 |

9异氰酸酯

表8中列出的异氰酸酯不作为橡胶配合剂，尽管某些二聚和多聚物有这样的用途。下列的缩略语都因在聚氨酯橡胶的制备中使用而列出， 并避免这些缩略语用于其他配合剂。

表8  异氰酸酯

| 序号 | 缩略语 | 化学名称 、IUPAC名称和CAS RN |
| --- | --- | --- |
| 1 | CHDI | 1,4-cyclohexane diisocyanate 1,4－环己基二异氰酸酯 IUPAC：cyclohex-1,4-ylene diisocyanate 环己基-1,4 -二异氰酸酯 CAS RN：2556－36－7 |
| 2 | HDI | 1,6-hexamethylene diisocyanate 1，6－六亚甲基二异氰酸酯 IUPAC：hexamethylene diisocyanate 六亚甲基二异氰酸酯 CAS RN：822－06－0 |
| 3 | HMDI | 4，4，－dicyclohexylmethane diisocyanate 4，4，－二环己基甲烷二异氰酸酯 IUPAC: methylenedicyclohex-1,4-ylene diisocyanate 1,4-亚甲基二环己基二异氰酸酯 CAS RN：5124－30－1 |
| 4 | IPDI | isophorone diisocyanate 异佛尔酮二异氰酸酯 IUPAC：3－isocyanatomethyl－3，5，5－trimethylcyclohexyl isocyanate 3－异氰酸酯甲基－3，5，5－三甲基环己基异氰酸酯 CAS RN：4098－71－9 |
| 5 | MDI | 4，4，－diphenylmethane diisocyanate 4，4，－二苯甲烷二异氰酸酯 IUPAC：methylenedi-p-phenylene diisocyanate 亚甲基二对苯基二异氰酸酯 CAS RN：101－68－8 |
| 6 | NDI | naphthalene-1，5－ diisocyanate 萘－1，5－二异氰酸酯 IUPAC：naphthalene-1，5－diyl diisocyanate 萘-1，5-二异氰酸酯 CAS RN：3173－72－6 |
| 7 | PMPPI | polymethylene polyphenyl isocyanate 聚亚甲基聚苯基异氰酸酯 IUPAC：not possible 不存在 CAS RN：9016－87－9 |
| 8 | PPDI | p-phenylene diisocyanate 对亚苯二异氰酸酯 IUPAC：sane 同上 CAS RN：104－49－4 |
| 9 | TDI | toluene diisocyanate 甲苯二异氰酸酯 IUPAC：x-methyl—y－phenylene diisocyanate，where x is a number and y denotes o,m or p x－甲基－y－亚苯基二异氰酸酯，其中x表示数字，y表示邻，间或对 CAS RN：1321－38－6（完全不指定的TDI） 26471-62-5(普通TDI) 584-84-9(2,4异构体) 91-08-7（2,6异构体） |
| 10 | TIPT | tris(p-isocyanatophenyl)-thiophosphate 三（对异氰酸苯基）－硫代磷酸酯 IUPAC：tris(4-isocyanatophenyl)thiophosphate 三（4－异氰酸苯基）硫代磷酸酯 CAS RN：4151－51－3 |
| 11 | TMDI | 2，2，4－and 2，4，4－trimethyl hexamethylene diisocyanate 2，2，4－和2，4，4－三甲基六亚甲基二异氰酸酯 IUPAC：2，2，4- trimethylhexamethylene diisocyanate 2，2，4－三甲基六亚甲基二异氰酸酯 2，4，4- trimethylhexamethylene diisocyanate 2，4，4－三甲基六亚甲基二异氰酸酯 CAS RN：16938－22－0（2，2，4－三甲基） CAS RN：15646－96－5（2，4，4－三甲基） |
| 12 | TMXDI | m-tetramethylxylylene diisocyanate 间四甲基亚二甲苯基二异氰酸酯 IUPAC：bis(isocyanatodimethyl-2-propyl)-benzene 双（异氰酸根二甲基－2－丙基）苯 CAS RN：2778－42－9 |
| 13 | TTI | 4，4，，4,,－ triphenylmethane triisocyanate 4，4，，4,,－三苯基甲基三异氰酸酯 IUPAC：methylidyne-tris(p-phenylene) triisocyanate 亚甲基－三（对亚苯基）三异氰酸酯 CAS RN：2422－91－5 |

参 考 文 献

_________________________________

[1] ISO 1043-3，塑料—符号和缩略语—第三部分：增塑剂