ICS 71.100.40

G 71

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

有机硅染色消泡剂

Dyeing process silicone defoaming agent

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009中给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会（SAC/TC35/SC12）。

本标准负责起草单位：江苏四新科技应用研究所股份有限公司。

本标准参加起草单位：滁州四新科技有限责任公司。

本标准主要起草人：

有机硅染色消泡剂

- 范围

本标准规定了有机硅染色消泡剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚硅氧烷、改性聚硅氧烷、白炭黑、分散剂和稳定剂等制成的有机硅染色消泡剂。

本标准主要适用于纺织印染过程用的有机硅染色消泡剂。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008 包装贮运图示标志

GB/T 6678 化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 26527—2011 有机硅消泡剂

- 技术要求

有机硅染色消泡剂的技术要求和相应的试验方法应符合表1的要求。

- 有机硅染色消泡剂的技术要求和试验方法

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）外观 |  | 白色至微黄色的均匀乳状液体，无可见机械杂质。 | 5.2 |
| （2）pH值 |  | 6.0～8.0 | 5.3 |
| （3）固含量a/% |  | 30.0±1.0 | 5.4 |
| （4）稳定性 |  | 无分层 | 5.5 |
| （5）消泡剂（消泡时间）/s ≤ | 10下 | 15 | 5.6 |
|  | 100下 | 30 |  |
| （6）抑泡性能（泡沫体积）/ml ≤ | 气鼓30min | 150 | 5.7 |
| （7）相容性 |  | 无白色硅脂团出现 | 5.8 |
| a 固含量指标可作为生产厂家和客户之间的双向约定。 |  |  |  |

- 试验方法

  - 一般规定

除非另有说明，分析中仅使用符合GB/T 6682─2008中规定的三级水。

本标准中试验数据的表示方法和修约规则应符合GB/T 8170—2008中4.3.3修约值比较法的有关规定。

  - 外观的测定

按GB/T26527中5.2.2的规定进行测定。

  - pH值的测定

按GB/T26527中5.3.1的规定进行测定。

  - 固含量的测定

按GB/T26527中5.7的规定进行测定。

  - 稳定性的测定

按GB/T26527中5.4的规定进行测定。

  - 消泡性能（消泡时间）的测定

按GB/T26527中5.5的规定进行测定。

  - 抑泡性能（泡沫体积）的测定

按GB/T26527中5.6的规定进行测定。

  - 相容性

    - 试剂

      - 活性黄M-3RE［93050-80-7］：工业级。

      - 均染剂（月桂醇聚氧乙烯醚）［9002-92-0］：工业级。

      - 氯化钠［7647-14-5］：化学纯。

      - 碳酸钠[497-19-8]：化学纯。

      - 醋酸[64-19-7]：化学纯。

      - 氢氧化钠[1310-73-2]：化学纯。

      - 分散剂（2-萘磺酸甲醛聚合物钠盐）[36290-04-7]：工业级。

      - 分散黄54[12223-85-7]:工业级。

    - 仪器

      - 天平，精度1g和0.001g。

      - 精密pH试纸。

      - 压力蒸汽灭菌器。

温控范围：室温～140℃；

压力范围：0 MPa ～0.3MPa。

    - 相容性测定

      - 棉布染色

向烧杯中加入1000g水，然后按顺序加入2.0g 活性黄M-3RE和2.0g月桂醇聚氧乙烯醚，搅拌均匀，缓慢升温至60℃，然后加入氯化钠50.0g、碳酸钠20.0g，溶解后加入1.0g固含量为10%消泡剂，维持温度在58～62℃之间30min，观察液面或烧杯壁有无硅脂团析出。

      - 涤纶染色

向烧杯中加入1000g水，然后按顺序加入2.0g分散黄54、2.0g月桂醇聚氧乙烯醚和0.5g 2-萘磺酸甲醛聚合物钠盐，搅拌均匀，用醋酸和氢氧化钠调节pH为4.5～5.5，缓慢升温至60℃，然后加入1.0g固含量为10%消泡剂，搅拌分散；放入压力蒸汽灭菌器中，升温至130℃，保持温度和压力30min，减压降温至室温，观察液面或烧杯壁有无硅脂团析出。

- 检验规则

  - 检验分类

表1中（1）、（2）、（4）～（7）项为出厂检验项目。如用户要求，表1中的第（3）项可作为出厂检验项目。

  - 组批规则

本产品以每釜为一批次，最大组批不超过30t。

  - 采样

本产品以批为单位按GB/T 6680的规定采样，采样量不少于200mL。将所取的样品充分混匀后，分装于两个清洁、干燥的磨口具塞玻璃瓶中，贴上标签，注明产品名称、批号、采样日期和采样人工号。一瓶用于检验，另一瓶留样备查。

  - 合格判断

本产品出厂检验结果全部符合表1的要求时，判定该批产品合格。该批产品检验结果若有一项指标不符合表1要求时，应重新从同批产品两倍量的包装件中采样进行全项目复检，复检结果即使只有一项指标不符合表1的要求，则判定该批产品不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

- 6.1 标志

本产品的包装上应有明显、牢固的标志，其内容包括：生产厂名、厂址、产品名称等，并按GB/T 191—2008的规定标明“怕晒”、“怕雨”等标志。包装件上应附有标签，标明：批号、生产日期、净含量、本标准编号等。

- 6.2 包装

本产品采用塑料桶或衬塑铁桶包装，每桶净含量200kg,包装物应牢固无泄漏。也可根据用户要求，采用其他包装方式。

- 6.3 运输

本产品可用一般交通工具运输，装卸过程中应注意避免日晒、雨淋。在搬运时轻装轻卸。

- 6.4 贮存

产品应贮存于通风、干燥的室内，禁止久置于热源附近。

本产品在符合本标准规定的包装、运输、贮运条件下，自生产之日起未开封产品的贮存期为9个月。

_________________________________