再生天然橡胶评价方法

编制说明

（征求意见稿）

二〇一六年十一月

再生天然橡胶评价方法

- 任务来源

根据国家标准委国家标准制修订计划（国标委综合[2014]67号），项目计划编号20140510-T-606。由福建环科化工橡胶集团有限公司负责起草，福建省产品质量检验研究院、杭州中策橡胶有限公司、厦门众宏泰环保科技有限公司参与，由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会归口，标准制订完成时限：2016年前完成，即从2014年至2016年。

- 本标准编制目的、意义

再生天然橡胶以废旧天然橡胶为原料，在热、氧等化学和机械力的作用下，经过粉碎、再生、捏炼等工艺过程，恢复或部分恢复天然橡胶的塑性，可以部份或全部代替原胶，用于生产橡胶制品。再生天然橡胶相关标准有GB/T 13460-2008《再生橡胶》和还在报批的《再生橡胶　通用规范》，还没有再生天然橡胶评价方法。本标准在翻译国际标准ISO/TS 16095《Rec1aimed rubber derived from products containing mainly natural rubber —Evaluation procedure》的基础上，进行了部分修改。

- 编制标准的原则和依据

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的有关规定编写。

- 主要工作过程

  - 准备阶段

2015年3月至7月，开展再生丁基橡胶产品国内外生产状况调查研究，向国内生产厂家、用户、标准情报研究机构、科研院校等单位咨询、收集相关国内外标准等方面的资料。

  - 起草、试验与验证阶段

——2015年7月14日至18日在哈尔滨市召开全国橡标委 2015年第二次工作会议，研究确定拟定标准技术要求，并制定出标准技术项目试验方案。

——2015年12月8日到12日在海南省海口市召开全国橡标委七届三次全体会议既标准审查会，对标准工作进展情况进行了汇报。对标准草案的内容进行研讨，形成标准草案第二稿，提出对该标准的指标要求与检测方法，由牵头起草单位与福建省产品质量检测研究院共同开展可行性对比试验验证。

——2016年第一次工作会议将于2016年5月24日到27日在重庆召开全国橡标委 2016年第一次工作会议，与会专家讨论了标准草案稿，拟提出征求意见稿

  - 征求意见阶段

  - 标准审查阶段

  - 标准报批阶段

- 主要技术内容

  - 本标准与国际标准ISO TS 16095《Rec1aimed rubber derived from products containing mainly natural rubber —Evaluation procedure》的异同：

1、取消了原标准文件的前言。

2、引用标准的修改：ISO 1408:1995《橡胶 炭黑含量的测定 热解和化学降解法》改为：GB/T 3515《橡胶 炭黑含量的测定 热解法》；A5TM D 297-13《橡胶制品标准试验方法  化学分析》改为：HG/T 3837《橡胶 总烃含量的测定 热解法》。

- 5.2  修改说明

1、GB/T 3515《橡胶 炭黑含量的测定 热解法》是修改采用国际标准ISO 1408:1995《橡胶 炭黑含量的测定 热解和化学降解法》。

- 5.3  试验配方与国家标准的差异：

- 表1《再生橡胶　通用规范》标准实验配方

| 配合剂名称 | 再生橡胶a质量/g |
| --- | --- |
| 再生橡胶（塑炼后） | 300 |
| 促进剂NS | 2.4 |
| 氧化锌（间接法一级） | 7.5 |
| 硬 脂 酸 | 1.0 |
| 硫 磺 | 3.5 |
| 合 计 | 314.4 |

- 表2本标准试验配方

| 材料 | 质量份 |
| --- | --- |
| 再生天然橡胶 | 100.00+x+y+z |
| 硬酯酸a | 2.00 |
| 氧化锌a | 5.00 |
| 硫磺a | 3.00 |
| 巯基苯并噻唑(MBT) | 0.50 |
| 二苯基胍（DPG） | 0.20 |
| 总计 | 110.70+x+y+z |
| 注1：x是100分再生天然橡胶中炭黑的份数； 注2：y是100分再生天然橡胶中丙酮萃取物的份数； 注3：z是100分再生天然橡胶中灰分的份数。 a 使用粉末状物质 （工业用标准硫化剂）。 |  |

本标准使用配方充分考虑了再生橡胶中所含非橡胶组份的影响，对再生橡胶中炭黑、丙酮萃取物、灰分的影响进行了排除。

- 验证试验数据

1.1配方验证：

| 样品 | 国标 |  | 本标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拉伸强度,MPa | 拉断伸长率,% | 拉伸强度,MPa | 拉断伸长率,% |
| 福建环科样品1 | 9.6 | 272 | 9.7 | 259 |
| 福建环科样品2 | 9.7 | 280 | 10.1 | 269 |
| 福建环科样品3 | 9.8 | 326 | 9.9 | 316 |
| 福建环科样品4 | 14.7 | 446 | 14.3 | 434 |

从上表可以看出，两个配方结果基本相同。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

- 本标准与现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突、矛盾和不协调的关系。

- 重大分岐意见处理经过和依据

无。

- 标准属性

- 本标准为推荐性国家标准。

- 贯彻国家标准的要求和措施建议