国家标准《橡胶或塑料涂覆织物 物理和机械试验 弯曲力的测定》编制说明（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2023年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2023]58号）文要求，由福州大学等承担《橡胶或塑料涂覆织物 物理和机械试验 弯曲力的测定》国家标准制定任务（计划编号：20231120-T-606）。该项目要求完成年限为2025年。本文件由全国橡标委涂覆制品分技术委员会（SAC/TC35/SC10)归口。本文件等同采用ISO 22751:2020《橡胶或塑料涂覆织物 物理和机械试验 弯曲力的测定》。

随着橡胶或塑料涂覆织物产品的开发和用户对产品质量的更高要求，许多橡胶或塑料涂覆织物需要测定其弯曲力，便于产品设计者合理选用原材料，优化产品结构，延长产品寿命，来满足使用要求。该方法用于测定涂覆织物的弯曲力。适用于如汽车工业、浮桥连接器、高速列车通道用波纹折叠连接器、公交车和有轨电车用波纹折叠连接器、室内装潢工业、纺织品建筑工业、展览服装业的涂覆织物，对加工商和用户以及开发新材料的研究机构具有重要参考价值。

2、主要工作过程

计划下达后，按照国家标准制修订的工作程序，接到任务后成立了以福州大学为主的标准制定小组。首先参考GB/T 39374-2020《皮革 物理和机械试验 弯折力的测定》对国际标准ISO 22751:2020《橡胶或塑料涂覆织物 物理和机械试验 弯曲力的测定》进行先期翻译，然后收集与ISO 22751:2020相关的国际标准、国家标准和行业标准等资料，对标准条文进行分析、比较、修改，形成了本文件的初稿。

2024年1月至3月，根据标准规定的试验程序，制定了验证试验方案，进行了验证试验，同时不断完善标准内容，最终形成了标准征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件主要起草单位：

本文件参加起草单位：

二、标准编制原则和标准主要内容的确定

1、标准编制原则

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》要求起草。

本文件等同采用ISO 22751:2020《橡胶或塑料涂覆织物 物理和机械试验 弯曲力的测定》。

2、主要内容

2.1本文件主要描述了测定橡胶或塑料涂覆织物弯曲力的试验方法。包括：术语和定义、原理、装置、取样和试样制备、调节和试验的环境、试验程序、结果表示、试验报告等内容。

2.2原理：弯曲力的测定采用测量杆法（两点法）。在本方法中，将试样夹在一个可旋转的夹具中。在旋转过程中，试样对测量杆施加力。测量这个在规定弯曲角度下作用的力。

2.3规范性引用文件：用GB/T 24133-2009《 橡胶或塑料涂覆织物 调节和试验的标准环境》代替ISO 2231:1989。

三、主要试验（或验证）情况分析

项目组随机选取两种涂覆织物进行验证试验。样品：1#为单面涂覆织物，2#为双面涂覆织物。样品制备：从待试验产品上切取矩形试样，尺寸符合表1。按表1规定的参数设置，按试验程序进行测试，试验结果详见表2～表4。图1是试验设备图。

图1 橡胶或塑料涂覆织物弯曲力试验机

表1 参数的设置

| 项目 | 参数的设置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A（标准） | B | C |
| 弯曲长度/mm | 5 | 10 | 15 |
| 试样自由端长度/mm | 15 | 20 | 25 |
| 测量时的弯曲角度/° | 60 | 60 | 60 |
| 弯曲至某一角度/° | 63 | 63 | 63 |
| 弯曲速率/(°/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 达到初始力时的弯曲速率/(°/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 试样尺寸（宽×长）/mm | 30×50 | 30×55 | 30×60 |
| 初始力/mN | 3 | 3 | 3 |

表2 涂覆织物参数设置A的弯曲力试验结果

| 项目 | 单面涂覆织物 | 双面涂覆织物 |
| --- | --- | --- |
| 试样厚度/mm | 1.08 | 0.88 |
| 横向延展弯曲试验/mN | 980 | 222 |
| 横向压缩弯曲试验/mN | 2441 | 223 |
| 纵向延展弯曲试验/mN | 925 | 103 |
| 纵向压缩弯曲试验/mN | 1382 | 92 |

表3 涂覆织物参数设置B的弯曲力试验结果

| 项目 | 单面涂覆织物 | 双面涂覆织物 |
| --- | --- | --- |
| 试样厚度/mm | 1.08 | 0.88 |
| 横向延展弯曲试验/mN | 972 | 203 |
| 横向压缩弯曲试验/mN | 2639 | 206 |
| 纵向延展弯曲试验/mN | 864 | 100 |
| 纵向压缩弯曲试验/mN | 1152 | 97 |

表4 涂覆织物参数设置C的弯曲力试验结果

| 项目 | 单面涂覆织物 | 双面涂覆织物 |
| --- | --- | --- |
| 试样厚度/mm | 1.08 | 0.88 |
| 横向延展弯曲试验/mN | 1084 | 194 |
| 横向压缩弯曲试验/mN | 2564 | 194 |
| 纵向延展弯曲试验/mN | 883 | 101 |
| 纵向压缩弯曲试验/mN | 1311 | 90 |

通过验证试验，试验程序完全可行，且结果均在合理范围内。从此次验证试验情况来看，此标准适合于我国的产品的试验条件，试验方法科学、可行，具有一定的可操作性。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权处置说明

本文件中未涉及到相关专利情况。

五、技术创新、产业推进、应用推广和预期达到的经济效益等情况

无

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析情况

本文件等同采用ISO 22751:2020《橡胶或塑料涂覆织物 物理和机械试验 弯曲力的测定》。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调性

本文件与现行法律、法规和强制性国家标准无矛盾。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件在制定过程中，无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

建议本文件作为推荐性国家标准。

十、贯彻国家标准的要求和措施建议

建议本文件批准发布6个月后实施。

本文件发布实施前，尽快组织相关单位宣贯、答疑，做好实施准备。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。

2024年4月