国际标准

ISO

4633

2023-08

第五次出版

橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范

文件编号

ISO4633：2023(E)

前   言

ISO(国际标准化组织)是由国家标准机构（ISO成员机构）组成的世界性联合会。国际标准的制定工作通常通过ISO技术委员会来进行。每一个对技术委员会的研究课题感兴趣的成员机构都有权派代表参加该委员会。与国际标准化组织（ISO）联络的政府和非政府国际组织也参与了这项工作。ISO与国际电工委员会（IEC）在所有电工标准化事宜上保持密切合作。

ISO/IEC指令第1部分描述了用于编制本文件和用于进一步维护的程序。尤其应注意不同类型的ISO文件所需的不同批准标准。本文件是根据ISO/IEC指令第2部分的编辑规则起草的。（见 www.iso.org/directives).

请注意，本文件的某些要素可能涉及专利。ISO对任何要求专利权的证据、有效性或适用性不持任何立场。截至本文件发布之日，ISO尚未收到实施本文件可能需要的专利通知。但是，请注意，这可能不代表最新信息，最新信息可以从专利数据库中获得（见www.iso.org/patents）。ISO不负责识别任何专利。

本文件中使用的任何商品名称都是为方便用户而提供的信息，不构成背书。

有关标准自愿性的解释、与合格评定相关的ISO特定术语和表达的含义，以及有关ISO在技术性贸易壁垒（TBT）中遵守世界贸易组织（WTO）原则的信息，请见以下网址：www.iso.org/iso/foreword.html。

本文件由技术委员会ISO/TC45，橡胶和橡胶制品，分技术委员会SC4，产品（软管除外）编写。

第五版取消并取代了第四版（ISO 4633:2015），该版本已经过技术修订。

主要变化如下：

——增加了寿命评估和寿命等级作为可选要求；

——文件结构变化。

对本文件的任何反馈或问题建议直接向用户的国家标准机构提出。这些机构的完整清单见www.iso.org/members.html。

国际标准                                          ISO 9631：2018（E）

橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范

警告 - 使用本文档的人员应熟悉正常的实验室操作。本文件并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题（如果有的话）。用户有责任建立适当的安全和健康实践。

  - 范围

本文件规定了硫化橡胶密封圈材料要求，适用于：

a）冷饮用水（50℃以下）供应管；

b）排水、污水及雨水系统（45℃以下的连续流动水；95℃以下的间歇流动水）。

本文件规定的各种密封圈的名称是根据密封圈的型式、用途及要求确定的（见表5）。

本文件对成品密封圈也规定了一般要求，特殊应用所需的额外要求应在相应的产品标准中规定。应提请注意的是，管道接口的密封性能与密封圈材料的性能、密封圈的几何形状及管接口的结构有关。如适用，本文件应同规定管道接口工作性能的产品标准一起使用。

本文件适用于包括铸铁管、钢管、陶瓷管、石棉水泥管、水泥管、钢筋水泥管、塑料管及玻璃纤维增强塑料管等所有管道接口密封圈。

本文件适用于复合的或非复合的橡胶密封圈的弹性体部分。对于材料的硬度范围在76 IRHD～95 IRHD之间的复合密封圈，只有橡胶直接参与密封或要求密封圈长期稳定时才适用拉断伸长率、压缩永久变形及应力松弛等要求。

由闭孔材料作为密封圈一部分而制成的接口密封圈也属于本文件的范围。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 37  硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

ISO 48-2 硫化橡胶或热塑性橡胶   硬度测定 第2部分：10 IRHD 和  100 IRHD之间的硬度

ISO188:2023 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

ISO 815-1:2019 硫化橡胶或热塑性橡胶   压 缩永久变形的测定  第1部分：室温或高温条件下

ISO 815-2 硫化橡胶或热塑性橡胶   压 缩永久变形的测定   第2部分：低温条件下

ISO 1431-1 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂  第1部分：静动态拉伸试验

ISO 1817  硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法

ISO 3302-1  橡胶制品的公差 第1部分：尺寸公差

ISO 3384-1:2019 硫化橡胶或热塑性橡胶   压缩应力松弛的测定  第1部分：恒温试验

ISO 3387 橡胶结晶效应的测定 硬度测量法

ISO  9691:1992 橡胶 管道接口用密封圈制造质量的建议 疵点的分类与类别

ISO  11346 硫化橡胶或热塑性橡胶 使用寿命和最高温度的估计

ISO  23529 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

国际标准化组织和国际电工委员会在以下地址维护标准化用术语数据库：

——ISO在线浏览平台：可从https://www.iso.org/obp获取。

——IEC ElectroMedia：可从https://www.electropedia.org获取

  - 分类

- 表2和表4规定了管道接口用密封圈的六类材料，表5规定了三类材料。标称硬度应在表1的范围内规定。

- 表1  硬度分类

| 硬度等级a | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬度范围，IRHD-M | 36～45 | 46～55 | 56～65 | 66～75 | 76～85 | 86～95 |
| a. 根据公称硬度来确定材料的硬度等级，即胶料典型硬度，硬度等级不是硬性要求。如果公称硬度为 47 IRHD-M，则硬度等级为50。±5的公差（见表2）意味着硬度在42 IRHD-M和52 IRHD- M之间。 |  |  |  |  |  |  |

- 要求

  - 总则

材料应不含有任何对输送介质有害的物质，不含有任何对密封圈、管道或配件的寿命有害的物质。密封圈的弹性体部分若不直接与输送介质接触则不必满足5.4到5.14的要求。

  - 对水质的影响

对于冷水应用，材料在使用条件下不应损害水质。其要求应符合使用国的标准规定。

  - 微生物破坏

当实际应用中有要求时，材料应能耐微生物破坏，试验方法和要求按国家标准规定。

  - 尺寸公差

公差应符合ISO 3302-1中规定的适当级别。

  - 疵点和缺陷

密封件应无影响其功能的缺陷或不规则之处。缺陷分类应符合ISO 9691的要求，如下：

- 在密封圈的工作面上的表面疵点应视为缺陷，见ISO 9691:1992, 4.1.1；

- 在密封圈的非密封工作面上的表面疵点，不应视为缺陷，见ISO 9691:1992, 4.1.2.1 b)。

不涉及密封功能区的主要表面疵点，可被视为缺陷，见ISO 9691:1992, 4.1.2.1 a) 。这应由各相关方商定，验收标准取决于密封类型或设计。

ISO 9691：1992，4.2中所述的内部瑕疵可被视为缺陷。压缩力可根据ISO 7743确定。压缩力的可接受极限值应由相关方商定。它们取决于密封类型或设计。

  - 硬度

按ISO 48-2规定的微型试验方法测定，硬度应符合表2要求。

如果密封件的尺寸合适，可采用ISO 48规定的常规试验方法，但应以微观试验方法作为参考。

对于同一个密封圈，或沿挤出型材最大长度切割而成的密封圈，最大硬度和最小硬度之间的差值不应超过5I RHD-M。每一硬度值都应在规定的公差范围内。

  - 拉伸强度和拉断伸长率

应按ISO 37规定的方法，用1型、2型、3型或4型哑铃形试样进行测定。优先采用2型试样。若不用2型试样，则应在试验报告中注明所用的其他哑铃形试样。

拉伸强度和拉断伸长率应符合表2要求。

  - 在空气中的压缩永久变形

    - 总则

如果试样从密封圈上制得，则尽可能在密封圈工作时的压缩方向上进行测定。

    - 23℃下和70℃下的压缩永久变形

按ISO 815-1:2019规定的方法A，在23℃和70℃下，采用B型试样进行测定，压缩永久变形应符合表2要求。

如果制品的截面太小，以至于不能从制品上切取压缩试样时，则可按ISO 2285：2019规定的方法A，在50%应变下，采用与压缩永久变形相同的试验条件（除应变外）和要求测定密封圈的拉伸永久变形，而不必要模制压缩试样。

    - -10℃下的低温压缩永久变形

按ISO 815-2规定的方法，在-10℃下，采用B型试样进行试验，恢复（30±3）min后测定，低温压缩永久变形应符合表2要求。

  - 热空气中的加速老化

用于测定硬度（见5.6）和测定拉伸强度和拉断伸长率（见5.7）的试件应按照ISO 188:2013规定的方法A在70 °C热空气中老化7天。

硬度、拉伸强度和拉断伸长率的变化应符合表2中给出的要求。

  - 压缩应力松弛

压缩应力松弛应按照ISO 3384-1:2019方法A，使用经过热处理和机械处理的圆柱形试样进行测定。

对于7d的试验应记录3h、1d、3d和7d的测量值，对于100d的试验，应记录3h、1d、3d、7d、30d和100d的测量值。

用对数时间坐标，以回归分析方法绘出最佳拟合直线。对于7d的试验从这些分析中导出的相关系数不应低于0.93，对100d的试验，相关系数不应低于0.83。表2中的7d和100d的压缩应力松弛要求都是从该直线推导出来的。对于连续测量，使用ISO 3384-1:2019，5.2（第一段）中描述的仪器进行，则表2中的7d和100d要求是由7d和100d的测量得出的。

在下列温度和时间下，压缩应力松弛应符合表2要求。

- （23±2）℃，7d；

- （23±2）℃，100d。

在整个试验期间，试验温度应保持在规定的公差范围内，并由适当的记录设备连续验证。

100d试验应视为型式认可试验。

如果制品的截面太小，以至于不能从制品上切取压缩试样时，则可按ISO 6914:2021规定的方法A，在测定压缩应力松弛同样的要求下测定密封圈的拉伸应力松弛，而无需模制压缩试样。

  - 在水中的体积变化

应按ISO 1817规定的方法进行试验，在70℃的蒸馏水或除去离子水中浸泡7d后测定，其体积变化符合表2要求。

  - 耐臭氧

当按照ISO 1431-1规定的方法在下列条件下测定时，与管道或配件相连的硫化橡胶密封件的耐臭氧性应符合表2的要求。

- 臭氧浓度：(500 ± 50)ppb或(50 ± 5) pphm；

- 温度：（40±2）℃；

- 预拉伸时间：72−20h；

- 曝光时间：48-20 h；

- 预拉伸率：

  - 40IRHD、50IRHD、60IRHD、70IRHD：（20±2）%；

  - 80IRHD：（15±2）%；

  - 90IRHD：（10±1）%。

- 相对湿度：（55±10）%

有包装防护的密封圈，无论是否是独立包装的，直到安装时，应满足相同的要求，但使用臭氧浓度为(250±50) ppb或(25±5) pphm。

注：环境科学中使用每十亿空气体积臭氧(ppb)来表示大气污染物，而橡胶工业中臭氧浓度的传统单位是亿分之一(pphm)。臭氧浓度也可以用 mg/m3 或 mPa 表示。表达式 mg/m3 表示体积中可用于臭氧裂解的臭氧分子数，并取决于压力和温度。见ISO 1431-3中的转换公式。

  - 预硫化型材端部的拼接

    - 拼接接头

这些材料应预硫化。

    - 拼接接头强度

当采用附录A中规定的方法进行试验时，在无放大的情况下，拼接横截面上不应存在可见的剥离。

  - 物理性能要求

物理性能要求如表2所示。表4列出了其他可选要求。

密封圈的物理性能要求见表1。

表2物理性能要求

| WA、WC、WG型(见表5) |  |  |  | 硬度级别的要求a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 单位 | 试验方法 | 章节 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 公称硬度的允许公差 | IRHD-M | ISO 48-2 | 5.6 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 拉伸强度，最小 | MPa | ISO 37 | 5.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 扯断伸长率，最小 | % | ISO 37 | 5.7 | 400 | 375 | 300 | 200 | 125 | 100 |
| 压缩永久变形，最大 —23℃，72h —70℃，24h —-10℃，72h | % % % | ISO 815-1 ISO 815-1 ISO 815-2 | 5.8.2 5.8.2 5.8.3 | 12 20 40 | 12 20 40 | 12 20 50 | 15 20 50 | 15 20 60 | 15 20 60 |
| 热空气老化，70℃，7d —硬度变化，最大 —拉伸强度变化率，最大 —扯断伸长率变化率，最大 | IRHD % % | ISO 188:2023，方法A | 5.9 | +8~-5 -20 +10~-30 | +8~-5 -20 +10~-30 | +8~-5 -20 +10~-30 | +8~-5 -20 +10~-30 | +8~-5 -20 +10~-40 | +8~-5 -20 +10~-40 |
| 应力松弛，最大 —23℃ ，7d —23℃ ，100d | % % | ISO 3384-1 | 5.10 | 13 19 | 14 20 | 15 22 | 16 23 | 17 25 | 18 26 |
| 在水中的体积变化，最大 70℃，7d | % | ISO 1817 | 5.11 | +8~-1 | +8~-1 | +8~-1 | +8~-1 | +8~-1 | +8~-1 |
| 耐臭氧 | — | ISO 1431-1 | 5.12 | 在未经放大的条件下观察时看不到裂纹 |  |  |  |  |  |
| a. 根据公称硬度来确定材料的硬度等级，即胶料典型硬度，硬度等级不是硬性要求。如果公称硬度为 47 IRHD-M，则硬度等级为50。±5的公差意味着硬度在42 IRHD-M和52 IRHD- M之间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 可选要求

  - -25℃低温性能(L型)

按ISO 815-2规定的方法A，在-25℃下，采用小型B型试样进行测定，压缩永久变形应符合表4要求。

按ISO 3387中规定的方法测定时，在-25°C时的硬度变化应符合表4要求。

  - 在油中体积变化（O型）

耐油性应按照ISO 1817进行测定。在标准油1号(IRM 901)和3号(IRM 903)中，在70℃温度下浸泡72h后，测定试样的体积变化。

油的体积变化应符合表4要求。

  - 寿命估计（LT型）

    - 综述

表3的材料寿命等级可由有关各方根据应用商定。6.3.2和6.3.3中描述的寿命估计试验是由材料或最终产品制备的标准样品上进行的，而不是在成品上进行的。寿命估计的结果可用于同一应用不同材料的比较。对于实际应用中的密封件，还有许多其他因素影响密封件的使用寿命和性能。见附录D。

表3   寿命分类

| 寿命等级 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 | 150 | 100 | 50 |

    - 应力松弛方法1

应力松弛应使用经过热和机械调节后的圆柱形试件，按照ISO 3384-1:2019的方法A或方法B测定。                                               根据ISO 11346的规定选择合适的温度。

应在三个温度下进行测量，方法A达到50%应力松弛阈值，方法B达到75%应力松弛阈值。根据ISO 11346，在每个温度下达到阈值的时间（以%为单位）绘制在阿伦尼乌斯图中。寿命是通过外推线至20°C来确定的。

注：此外，经有关各方同意的其他温度也可用于计算。

    - 压缩永久变形方法2

压缩永久变形应根据  ISO  815-1:2019  的方法A使用小型B 型试样测定。

根据ISO 11346的规定选择合适的温度。

应在三个温度下进行测量，达到80%压缩永久变形阈值。根据ISO 11346，在每个温度下达到80%的时间绘制在阿伦尼乌斯图中。寿命是通过外推线至20°C来确定的。

注：此外，经有关各方同意的其他温度也可用于计算。

  - 可选性能要求汇总

表4列出了其他可选性能要求。

表4 可选性能要求

| WA、WC和WG型（见表5） |  |  |  | 硬度级别的可选要求a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 单位 | 试验方法 | 章节 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 压缩永久变形，最大 -25℃，72h | % | ISO 815-2 | 6.1 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| 硬度变化，最大 -25℃，168h | IRHD-M | ISO 3387 | 6.1 | +18 | +18 | +18 | — | — | — |
| 油体积变化，最大/最小 70℃，72h 1号油(IRM 901) 3号油(IRM 903) | % % | ISO 1817 | 6.2 | ±10 +50/−5 | ±10 +50/−5 | ±10 +50/−5 | ±10 +50/−5 | ±10 +50/−5 | ±10 +50/−5 |
| 寿命估计b 20℃下的年限： A级 B级 C级 | 年 年 年 | ISO 11346 | 6.3 | 150 100 50 | 150 100 50 | 150 100 50 | 150 100 50 | 150 100 50 | 150 100 50 |
| a. 根据公称硬度来确定材料的硬度等级，即胶料典型硬度，硬度等级不是硬性要求。如果公称硬度为 47 IRHD-M，则硬度等级为50。±5的公差（见表2）意味着硬度在42 IRHD-M和52 IRHD- M之间。 b. 寿命等级的选择由有关各方根据应用商定。试验是在材料上进行的，而不是在成品上进行的。见附录D。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 试样及试验温度

7.1  试件的制备

除非另有规定，试样应按ISO 23529规定的方法从成品上切取。如果按有关试验方法给定的说明不能制备出适宜的试样，则应从尺寸适当的试片或试验胶板上切取试样。试片或试验胶板应使用与制造密封圈同一批次的混炼胶，并且在与制造成品相同的条件下模压。

对于允许使用不同规格试样的试验，对每一批产品或任何对比试验应使用相同规格的试样。

7.2  试验温度

除非另有规定，应在（23±2）℃下进行试验。

8 质量保证

质量保证试验不是本文件不可分割的一部分，但可从附录B获得指导，附录B给出了相应的试验周期、产品控制试验及抽样技术。

质量保证规定宜符合ISO 9001等标准。

9 存储

见附录C

10标识

管道用弹性密封件根据表5中所述的预期应用进行指定。密封件的完整标识应使用以下信息：

  - 产品描述，例如O形圈；

  - 本文件号，即ISO 4633；

  - 公称尺寸，例如DN150；

  - 应用类型，例如WA（见表5 ）；

  - 橡胶类型，例如EPDM（见ISO 1629）；

  - 接口密封圈名称，如制造商的商品名称。

示例 O形圈/ISO 4633/DN、150/WA/EPDM/商品名。

表5按类型、应用和要求划分的管道用弹性密封件的名称

|  | 应用 | 要求 | 章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| WA， WA+ | 冷饮用水供应管（50℃以下） | 表2 对水质的影响 表 2以及表4中的可选项要求 | 5.2 |
| WC， WC+ | 非饮用水供应管、排水管、污水管及雨水管（45℃以下连续流动和95℃以下间歇流动） | 表2 对水质的影响 表 2以及表4中的可选项要求 |  |
| WG， WG+ | 耐油非饮用水供应管、排水管、污水管及雨水管（45℃以下连续流动和95℃以下间歇流动） | 表2和耐油性 表2以及表4中的可选项要求 | 6.2 |

11标志和标签

每件密封圈或每件不宜单独打标记的袋装密封圈，均应以不损害密封能力的方式清楚且牢固地打上下列标志：

a)  公称尺寸；

b)  制造商标识；

c)  本文件号，即ISO 4633，以及应用类型和硬度级别，例如ISO 4633/WA/50；

d)  第三方认证标志；

e)  生产日期，例如2000年第4季度；

f)  耐低温密封圈，应标上（L），如WAL；

g)  耐油密封圈，应标上（O）；

h)  密封圈寿命测试，应标上（LT-A级）；

i)  橡胶类型，例如EPDM（见ISO 1629）。

附录A
（规范性附录）
接头力的测定

A.1原理

由预硫化橡胶搭接而成的密封圈进行拉伸和检验。

A.2试样

试验既可以在密封圈上进行，也可在200mm长有接头的试样上进行，接头位于试样的中心，距两边各长100mm。

A.3程序

在密封圈或试样接点50mm的等距离处做两个参照标记，以（8.3±0.8）mm/s的速率拉伸密封圈或试样，直至参照标记间的伸长达到表A.1所示的规定，保持该伸长率1min，在拉伸下检验密封圈或试样。

- A.1参照标记间要求达到的伸长率

| 硬度级别 | 伸长率% |
| --- | --- |
| 40，50，60，70 | 100 |
| 80 | 75 |
| 90 | 50 |

附录B
（资料性附录）
质量保证

B.1型式检验

除了试验周期超过28天的试验以外，其余试验应至少每年或在制造工艺发生重大改变时进行一次。对于试验周期超过28天的试验，应每隔五年重复一次。所有试验（没有任何例外），还应在开始和橡胶配方发生重大变化时进行。

B.2控制试验

应使用按7.1规定制备的试样进行5.5和6.1规定的试验以及表2规定的下列试验：

- 拉伸强度；

- 拉断伸长率；

- 压缩永久变形

- 硬度

- 接头强度，如果适用

B.3产品控制试验的抽样

产品的控制试验宜在各批成品密封圈上进行，并采用下列抽样程序：

对于计数检验，采用ISO 2859-1，例如：规定的检验水平为S-2，AQL为2.5%。

对于计量检验，采用ISO 3951-1，例如：规定的检验水平为S-3，AQL为2.5%

上述例子并不排除生产者使用ISO 2859-1和ISO 3951-1中更严格的检验水平和AQL值的组合。

附录C
（资料性附录）
密封圈的贮存指南

从生产到使用之间的任何阶段，密封圈应按照ISO 2230（见参考文献）中的建议进行贮存。

宜注意以下几点：

a）贮存温度不宜高于25℃，最好15℃以下；

b）密封圈宜避光贮存，尤其要避免强阳光和高紫外线含量的人造光的照射；

c）在存放密封圈的房间内，不宜有可产生臭氧的设备，如：汞蒸汽灯或可产生电火花或静电的高压电器；

d）密封圈宜以无拉伸、无压缩或无其他形变的松弛方式存放，如：不宜将密封圈悬挂；

e）贮存密封圈的环境宜保持清洁。

- 附录D
（资料性）
关于6.3中寿命估计的备注

6.3中描述的寿命估计是在材料或由最终产品制备的样品上进行的，而不是在成品上进行的。寿命估计的结果可用于比较同一应用的不同材料。

对于实际应用中的密封件，还有许多其他因素影响密封件的使用寿命和性能，例如：

- 密封件的尺寸和形状；

- 间隙的尺寸和形状；

- 密封过程中的条件；

- 静态或动态；

- 高温、低温或可变温度；

- 高、低或可变压力；

- 其他介质等；

表3中给出的寿命等级可用作指导。这些等级涉及管道系统的大多数应用。对于其他应用，尤其是那些易于维护的应用，更短的时间就足够了，并且可以达成一致。材料的理论寿命估计给出了材料的最佳性能，而密封件实际的持续时间可能比估计寿命要短（见上文）。

参考文献

- ISO  1629，橡胶和乳胶   术语                                                                                                                                                   [2] ISO  2230，橡胶产品  储存指南                                                                                                                                 [3] ISO  2859-1，计数抽样检验程序 第1部分: 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

[4] ISO  2285:2019，硫化或热塑性橡胶. 在恒定伸长率下的拉伸变形和在恒定拉伸负荷下的拉伸变形、伸长率和蠕变的测定

[5] ISO  3951-1，变量检查抽样程序. 第1部分: 按验收质量限制 (AQL) 检索且用于单一质量特征和单一验收质量限制逐批检验的单一抽样计划规范

[6] ISO  6914:2021，硫化橡胶或热塑性橡胶 通过测量张力中的应力松弛确定老化特性

[7] ISO  7743，硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力-应变性能测定

[8] ISO  9001，质量管理体系 要求

[9] ISO  1431-3，硫化橡胶或热塑性橡胶   耐臭氧裂纹 第3部分:用于确定实验室试验室中臭氧浓度的参考和替代方法